2. Поверхность, пленки, слои

# Формирование и селективное легирование SiGe низкоразмерных структур и их использование для приборных приложений

А. В. Новиков1

1 Институт физики микроструктур РАН, ГСП-105, Нижний Новгород, 603950, Россия.

тел: (831)417-94-80, факс: (831)417-94-74, эл. почта: anov@ipmras.ru

В работе рассмотрены особенности упругой и пластической релаксации упругих напряжений в SiGe гетероструктурах, выращенных на различных подложках (Si(001), Ge(001), релаксированных SiGe буферах). Использование различных подложек позволило выявить влияние знака деформации на релаксацию упругих напряжений в SiGe гетероструктуры. В частности показано, что при росте растянутых GeSi/Ge(001) слоев, в отличие от сжатых SiGe/Si(001) структур, отсутствует область параметров структур и условий роста, в которой релаксация упругих напряжений на начальном этапе происходит за счет образования самоформирующихся бездефектных наноостровков. Установленные особенности роста сжатых и растянутых SiGe слоев связываются с зависимостью энергии моноатомных ступеней на (2х1) реконструированной поверхности (001) от знака деформации [1]. Продемонстрирована возможность управления ростом Ge(Si) самоформирующихся островков за счет предосаждения слоев с различным знаком деформации [2].

В работе также рассмотрена проблема селективного легирования кремния и SiGe гетероструктур донорными примесями, вызванная сегрегацией основных донорных примесей как в Si так и в Ge. Для решения этой проблемы были выполнены детальные исследования сегрегационных свойств Sb в Si, Ge и SiGe гетероструктурах [3, 4]. С использованием полученных температурных зависимостей коэффициента сегрегации Sb в этих материалах развит оригинальный метод селективного легирования SiGe структур сурьмой [2]. Параметры селективно легированных областей, полученных с помощью предложенного метода, соответствуют рекордным значениям, приведенным в литературе [3, 4].

Развитые методы контролируемого получения и легирования SiGe наноструктур использованы для формирования на кремнии источников и приемников излучения ближнего ИК диапазона. Впервые при комнатной температуре в диапазоне длин волн 1.3-1.55 мкм продемонстрирована оптическая связь между SiGe структурами. При этом в качестве источника излучения использовался светодиод с Ge(Si)/Si(001) наноостровками, а приемника – фотодиод на основе релаксированного Ge/Si(001) слоя.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 13-02-12108-офи_м, 14-02-01116-а и № 13-02-01006-а) и научных программ РАН.

## Литература

[1]	Y. H. Xie, G. H. Gilmer, C. Roland, et al., Phys. Rev. Lett. 73, 3006 (1994).

[2]	M.V. Shaleev, A.V. Novikov, et al, App. Phys. Lett. 101, 151601 (2012).

[3]	D.V. Yurasov, M.N. Drozdov, et al., J. Appl. Phys. 109, 113533 (2011).

[4] D.V. Yurasov, M.N. Drozdov, et al, J. Crystal Growth 396, 66 (2014).