3. Гетероструктуры и сверхрешетки

# Скейлинг в наноструктуре InGaAs/GaAs с двойной квантовой ямой в режиме квантового эффекта Холла

А. С. Клепикова (представляющий автор) 1, В. Н. Неверов1, Н. Г. Шелушинина1, Ю. Г. Арапов1, М. В. Якунин, С. В. Гудина1

1Институт физики металлов, ул. С.Ковалевской, 18, Екатеринбург, 620990, Россия.

тел: (343)374-02-03, факс: (343)374-52-44, эл. почта: as_klepikova@mail.ru

Проведены измерения продольного и холловского магнитосопротивлений в режиме квантового эффекта Холла (КЭХ) и исследована температурная зависимость ширины переходов плато-плато ν0(T) в гетероструктуре n-InGaAs/GaAs в диапазоне магнитных полей B=(0÷16) T и температур T=(0.05÷4.2) K после ИК - подсветки. В рамках концепции скейлинга [1] ширина перехода между соседними плато КЭХ должна стремиться к нулю при уменьшении температуры по степенному закону Tκ, где κ- критический индекс.

Истинно скейлинговое поведение ν0(T)~Tκ наблюдается для переходов плато-плато КЭХ 2→3 (κ=0.22±0.01) и 3→4 (κ=0.21±0.01). Значения κ прекрасно соответствуют оценкам теоретических работ для случая короткодействующего потенциала электрон - электронного взаимодействия [2]. Наблюдаемую для перехода 1→2 линейную зависимость ширины полосы делокализованных состояний от температуры, мы связываем с переходом к крупномасштабному потенциалу с увеличением магнитного поля.

На Рис.1 представлена диаграмма скейлинга в координатах (σxy,σxx) для образца после ИК – подсветки. Точки, соответствующие фиксированному магнитному полю для шести различных температур в интервале T=(0.05÷4.2) K соединены так, что образовалась совокупность ломаных линий (линий потока).

Рис. 1. Экспериментальные зависимости σxx,(σxy) при фиксированных B.

Симметрия кривой σxx(σxy) относительно значения σxy=2.5e2h, а также пиковое значение проводимости σxxc=(0.5±0.05)e2/h прекрасно соответствуют предсказаниям теории для истинно скейлингового поведения электронного газа в режиме КЭХ, что говорит о хорошем качестве образца.

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Спин» № 01201463330 и при поддержке РФФИ (проекты № 14-02-31164 и № 14-02-00151).

## Литература

[1] A.M.M. Pruisken, Phys. Rev. Lett. 61, 1297 (1988).

[2] A.M.M. Pruisken, M.A. Baranov, Europhys. Lett. 31, 543 (1995).