2 Поверхность, пленки, слои

# Эпитаксия ферромагнитных квазикристаллов MnxGay на поверхности GaAs

М.В. Дорохин1¶), Д.А Павлов2, А.И. Бобров2, Ю.А. Данилов1,2, П.Б. Дёмина1, Б.Н. Звонков1, А.В. Здоровейщев1, А.В. Кудрин1,2, Н.В. Малехонова2, Е.И. Малышева1

1 Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, пр. Гагарина, 23, корп.3, Нижний Новгород, 603950, Россия

2 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, пр. Гагарина, 23, корп.3, Нижний Новгород, 603950, Россия

тел: (831) 462-31-20, факс: (831) 462-31-36, эл. почта: dorokhin@nifti.unn.ru

Развитие технологии спинтроники включает создание диодов с возможностью инжекции спин-поляризованных носителей заряда из ферромагнитного (ФМ) слоя в немагнитный полупроводник [1]. Одним из требований к ФМ слоям является совершенная граница раздела с полупроводником, обеспечивающая наибольшую эффективность спиновой инжекции [2]. В настоящей работе приводятся результаты исследований эпитаксиальных структур MnxGay/GaAs (x≈3, y≈5). Металлический характер проводимости MnxGay обеспечивает возможность создания диодов, а ферромагнитные свойства делают структуры перспективными для исследований спин-зависимых эффектов.

Структуры изготовлены с помощью двухступенчатого метода эпитаксиального выращивания. Буферный слой GaAs, выращен при температуре 600°С на n-GaAs (001) подложке методом газофазной эпитаксии (ГФЭ) из металл-органических соединений. Затем методом лазерного распыления мишени на основе интерметаллического сплава MnGa при пониженной температуре был выращен ферромагнитный слой. Проведены исследования кристаллической структуры и состава образца с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEM-2100F с энергодисперсионным детектором X-Max. Ферромагнитные свойства слоёв MnxGay изучались на магнетометре с переменным градиентом поля [3].

Исследования атомной структуры показали, что сформированный слой MnxGay состоит из двух фаз с отличающейся атомной структурой. Обе фазы демонстрируют строгое упорядочение атомной структуры по отношению к GaAs подложке и согласование атомных слоёв GaAs и осаждённого материала. Расшифровка электронографических изображений показала, что обе фазы являются квазикристаллами с составом аппроксиманта Mn3Ga5 и Mn2Ga5. Исследование намагниченности показало, что для сформированного слоя характерно ферромагнитное упорядочение при комнатной температуре.

Таким образом, были сформированы и исследованы эпитаксиальные слои ферромагнитных квазикристаллов на поверхности GaAs. Высокое совершенство границы раздела квазикристалл/GaAs делает изготовленные структуры перспективными для исследования эффектов спиновой инжекции.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (15-02-07824, 14-07-31280) Министерства образования и науки РФ (госзадание 8.1054.2014/K).

## Литература

[1] M. Holub, P. Bhattacharya, J. Phys.D: A.P. 40, R179 (2007).

[2] M. Tanaka, J. P. Harbison, J. DeBoeck, et.al., Appl. Phys. Lett. 62, 1565 (1993).

[3] P.J. Flanders, J. Appl. Phys. 63, 3940 (1988).