4. Двумерные системы

# Скейлинг продольного и холловского электросопротивлений в двумерной электронно-легированной неупорядоченной системе

Т. Б. Чарикова1, Н. Г. Шелушинина1, Г.И. Харус1, Д.С.Петухов1, О.Е.Петухова1, А.А.Иванов2

1Институт физики металлов УрО РАН, 620137, Екатеринбург

2Московский государственный инженерно-физический институт, 115410, Москва тел: (343)378-37-33, факс: (343)374-52-44, эл. почта: charikova@imp.uran.ru

Изменение знака коэффициента Холла в нормальном состоянии при изменении содержания легирующей примеси, а также инверсия знака (в некоторых случаях двойная) в смешанном состоянии сверхпроводящих систем является в настоящее время актуальной темой исследований. Предложенные модели и теории не могут полностью объяснить особенности поведения тензора электросопротивлений в электронно-легированных сверхпроводящих соединениях [1-3].

В работе представлены магнитополевые и температурные зависимости продольного и холловского электросопротивлений для электронно-легированного соединения Nd2-xCexCuO4+δ с разным уровнем легирующей примеси (x) и с разной степенью беспорядка (δ). В рамках модели двузонного сверхпроводника с учетом модели Друде для нормального состояния и модели Бардина-Стефена для смешанного состояния сверхпроводника установлено, что в процессах переноса заряда в электронно-легированном сверхпроводнике участвуют два типа носителей заряда - электроны и дырки. Экспериментально установлено также, что корреляции между продольным и холловским электросопротивлениями можно проанализировать на основе скейлинговых соотношений: ρxy(H) ~ ρxxβ(H). Для совокупности исследованных нами монокристаллических пленок                        Nd2-xCexCuO4+δ/SrTiO3 с x = 0.14-0.18 найдено универсальное значение β = 0.60 ± 0.02. Теоретическое обоснование скейлингового соотношения ρxy(H) ~ ρxx2(H) в смешанном состоянии дано в работе [2], и значение β  2 действительно наблюдается для дырочно-легированных сверхпроводящих систем [3,4]. Для электронно-легированных систем L2-xCexCuO4+δ (L = Nd, Sm, x = 0.15) экспериментально наблюдалось скейлинговое соотношение с β = 0.8 ± 0.2 [5], что находится в хорошем соответствии с нашими результатами.

Наблюдаемую особенность в электронно-легированных двумерных системах можно связать с сильной магнитополевой зависимостью холловской проводимости σxy(H) = C – B/H, где C, B - константы, принимая во внимание асимметрию свойств электронно- и дырочно-легированных соединений. Физически такая зависимость σxy(H), согласно [1], обусловлена суммой вкладов квазичастиц (σnxy) и движущихся абрикосовских вихрей (σfxy): σxy  = σnxy + σfxy.

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Электрон» № 01201463326  при частичной поддержке УрО РАН (грант № 15-8-2-6) и  РФФИ (грант № 15-02-02270).

## Литература

[1]  A.T. Dorsey, M.P.A. Fisher, PRL 68, 694 (1992).

[2] V.M.Vinokur, V.B.Geshkenbein, M.V. Feigel’man, G. Blatter, PRL 71, 1242 (1993).

[3]  Z.D. Wang, J.Dong, C.S.Ting, PRL 72, 3875 (1994).

[4]	J.Luo, T.P.Orlando, J.M.Graybeal, X.D.Wu, R.Muenhausen, PRL 68, 690 (1992).

[5] M.Cagigal, J.Fortcuberta, M.A.Crusellas et al., Physica C 248, 155 (1995).