9. Органические полупроводники, молекулярные системы
Композитные плёнки на основе биоцеллюлозы, модифицированной проводящим полимером PEDOT/PSS

А.С. Берестенников1,2, П.С. Крылов1,2, А.Н. Алёшин1
1)ФТИ им.А.Ф.Иоффе, ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия
2)СПбГПУ, ул.  Политехническая, 29, Санкт-Петербург, 194021, Россия
Тел/ факс: (812)297-62-45, эл.почта: aleshin@transport.ioffe.ru

Разработка биосовместимых наночипов на основе функциональных полимерных материалов является важным направлением современных научных исследований. Композитные материалы на основе биополимеров, таких как биоцеллюлоза, модифицированных электропроводящими полимерами, являются перспективными и недорогими материалами для медицины и органической электроники [1].


Были получены новые композитные пленки на основе бактериальной целлюлозы (BC), модифицированные проводящим полимером PEDOT/PSS [2]. Впервые исследованы структурные, оптические и электрические свойства данных композитных пленок. Результаты АСМ показали, что полимер осаждается на поверхность волокон, частично заполняя поры пленок, изменяя их электрические и оптические, но не механические свойства. Было обнаружено, что полученные BC:PEDOT/PSS пленки отличаются сильным поглощением в красном и ближнем инфракрасном диапазонах и слабой интенсивностью фотолюминесценции при 300 К. Температурная зависимость проводимости PEDOT/PSS в широком температурном диапазоне 4.2-300K была изучена в работе [4]. Температурная зависимость сопротивления BC:PEDOT/PSS пленок следует степенному закону T−1.8 в температурном интервале 300-80 К, и сопротивление слабо изменяется со временем. Значения проводимости полученных BC:PEDOT/PSS пленок оказались на порядок выше, чем сообщалось ранее для композитных пленок на основе BC и такого проводящего полимера, как полианилин [3].


Транспорт носителей заряда в BC:PEDOT/PSS проводящих композитных пленках определяется как туннелированием носителей заряда между проводящими полимерными кластерами (PEDOT) в диэлектрической матрице (PSS), так и туннелированием между отдельными BC волокнами и их жгутами, покрытыми PEDOT/PSS. Сравнение спектров,полученных с помощью FTIR, композита BC:PEDOT/PSS и чистого PEDOT/PSS показало, что химические межмолекулярные связи между BC и PEDOT/PSS отсутствуют [5].


Полученные BC:PEDOT/PSS проводящие пленки перспективны для применения в качестве биосовместимых электродов, датчиков температуры и других биочипов, которые совместимы с технологией печатной органической электроники.
Литература
[1] M. Gama, P. Gatenholm, D. Klemm (Eds.), Bacterial Nanocellulose: A Sophysticated Multifunctional Material 304 (2012).

[2] B.L. Groenendaal, E. Jonas, D. Freitag, H. Pielartzik, J.R. Reynolds, Adv. Mater. 12 481–494 (2000).

[3] W. Hu, S. Chen, Z. Yang, L. Liu, H. Wang, J. Phys. Chem. B 115 8453–8457 (2011).

[4] A.N. Aleshin, S.R. Williams, A.J. Heeger, Synth. Met. 94 173–177 (1998).

[5] A.N. Aleshin, A.S. Berestennikov, P.S. Krylov et al., Synth. Met. 199 147-151 (2015).
Работа выполнена в Группе Органической электроники ФТИ им. А.Ф. Иоффе под руководством д.ф.м.н. А.Н. Алешина, при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН П-8
