6. Спиновые явления, спинтроника, наномагнетизм

# О возможности выполнения квантовых логических операций в системе двух электронов, локализованных на Ge квантовой точке

А.В.Ненашев1, А.Ф.Зиновьева1, А.В.Двуреченский1, Т.С.Зароднюк2, А.Ю.Горнов2

1 Институт физики полупроводников, пр.Лаврентьева 13, Новосибирск, 630090.

2 Институт динамики систем и теории управления, ул.Лермонтова 134, Иркутск.

тел: (383)333-26-24, факс: (383)333-27-71, эл. почта: nenashev@isp.nsc.ru

Недавно была экспериментально подтверждена возможность одновременной  локализации двух электронов с разными  g-факторами на одной Ge/Si квантовой точке в разных (-долинах (рис. 1а) [1].  Полученное различие g-факторов (g(10-3 позволяет реализовать адресное обращение к каждому электрону и может стать основой новых предложений по реализации квантовых логических операций, где роль кубитов играют спины электронов.

В данной работе предложен метод выполнения основных квантовых операций в системе двух электронов с постоянным обменным взаимодействием [2]. Метод позволяет реализовать универсальный набор одно- и двухкубитовых операций (элементарные вращения, SWAP, (SWAP  и т. д.) с помощью зависящей от времени добавки (B(t)=Acos((t+()+C к постоянному магнитному полю B в присутствии  непрерывного СВЧ-излучения (рис. 1б). Адресное обращение к кубитам осуществляется путем изменения добавки (B в пределах нескольких гаусс, тем самым один из электронов вводится в резонанс. Подавление обменного взаимодействия J, необходимое для однокубитовых операций, осуществляется за счет периодически повторяющихся переворотов спинов. В результате численных экспериментов для каждой логической операции найден оптимальный набор параметров (A, (, (, C), позволяющий выполнить её с ошибкой не хуже 5(10-3, и продемонстрировано, что характеристики Ge/Si системы с Ge квантовыми точками ((g(10-3, J~10-10 эВ) близки к оптимальным. Работа поддержана РФФИ.

- (а)                                                                       (б)

- Рис. 1. Схема локализации электронов (а) и иллюстрация предлагаемого метода (б).

## Литература

[1]	A. F. Zinovieva, N. S. Stepina, A.V. Dvurechenskii, L.V. Kulik, G. Mussler,  J. Moers, D. Grützmacher, Solid State Phenomena, 2015 (в печати),  arXiv:1501.06757.

[2]	A. V. Nenashev, A. F. Zinovieva, A. V. Dvurechenskii, A. Yu. Gornov, T. S. Zarodnyuk, J. Appl. Phys, 2015 (в печати),  arXiv:1501.06294.

# Text boxes

gzz=1.9984

gzz=1.9995

gzz=1.9984

gzz=1.9995

Ge

Si

Si

e

e