2 Поверхность, пленки, слои

# Пространственно упорядоченные планарные ансамбли квантовых точек

- Ж.В. Смагина1, В.А. Зиновьев1, А.Ф. Зиновьева1, Н.П. Степина1, А.В. Двуреченский1,2

1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, пр. Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия

2Новосибирский государственный университет, Новосибирск

тел: (383)333-26-24, факс: (383)333-27-71, эл. почта: smagina@isp.nsc.ru

В данной работе рассматриваются два подхода, используемые для достижения однородности размеров и упорядоченного расположения квантовых точек (КТ) в Ge/Si структурах. Первый подход основан на создании структурированной поверхности полупроводника и включает в себя комбинацию наноимпринт-литографии и ионного облучения [1]. После удаления нарушенных слоев Si образуется структурированная поверхность, которая представляет собой систему параллельных канавок. Обнаружено, что в процессе гетероэпитаксии остаточные радиационные дефекты в объеме Si под канавками подавляют зарождение наноостровков Ge в канавках, в результате наноостровки растут на холмах, выстраиваясь в линейные цепочки.

Второй подход состоит в формировании упорядоченных групп наноостровков Ge при эпитаксии на поверхности гетероструктуры, представляющей собой подложку Si(100) с предварительно сформированными в ней встроенными нанодисками SiGe [2]. Идея подхода заключается в использовании деформации поверхностного слоя для управления местами зарождения и, как результат,  пространственной организацией растущих наноостровков.

Исследования методом ЭПР структур с линейными цепочками КТ показали, что такая пространственная организация ведет к подавлению спиновой релаксации по механизму Дьяконова-Переля. Теоретические исследования подтвердили, что при таком расположении КТ происходит стабилизация всех компонент спина. В структурах же с кольцами стабилизации поперечной компоненты спина не происходит из-за некоммутативности поворотов спина вокруг разных осей при движении по кольцу. Измерения методом спинового эха подтвердили, что в кольцевых структурах продольная компонента спина стабилизируется, и время её релаксации возрастает практически в четыре раза по сравнению с неупорядоченными массивами КТ [4].

При исследовании проводимости по квантовым точкам обнаружено, что проводимость вдоль цепочек КТ на 2 порядка больше чем поперек цепочек. Анализ температурной зависимости проводимости свидетельствует о прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка (закон Мотта) для одномерного случая. Работа выполнена при поддержке программы РНФ, грант №14-12-00931.

## Литература

[1] Zh.V. Smagina et al., Appl. Phys. Lett. 105, 153106 (2014).

[2] V.A. Zinovyev et al., Phys. Rev. Lett. 111, 265501 (2013).

[3] A.F. Zinovieva et al., Phys. Rev. B. 88, 235308 (2013).

[4] A.F. Zinovieva et al., Phys. Rev. B 89, 045305, (2014).