7. Примеси и дефекты

# Релаксация метастабильной темновой проводимости пленок аморфного  гидрированного кремния, фотоиндуцированной      при температурах выше 400K

И.А. Курова, Н.Н. Ормонт

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Ленинские горы, 1, Москва, 119991, Россия

тел: (495)939-39-17, эл. почта: ormont@phys.msu.ru

- Одним из важных свойств аморфного гидрированного кремния (a-Si:H), как с научной, так и с практической точки зрения, является структурная перестройка аморфной сетки и водородных связей с образованием метастабильных дефектов под влиянием внешних воздействий (света, температуры и т.д.). Это определяет, в частности, изменение плотности электронных состояний в запрещенной зоне и электрических, фотоэлектрических и оптических свойств материала.

- В докладе представлены результаты исследований влияния освещения на кинетику релаксации фотоиндуцированной при температурах выше 420K метастабильной темновой проводимости  фоточувствительных нелегированных пленок a-Si:H. Повышение температуры позволяло изучать медленные процессы образования и релаксации  метастабильных дефектов [1].

- Была исследована кинетика релаксации фотоиндуцированной проводимости освещенной пленки a-Si:H в темноте и при слабой подсветке. Показано, что особенности релаксации при подсветке определяются как процессом термической релаксации, так и процессами фотоиндуцированной релаксации и генерации медленных дефектов, энергетические уровни которых расположены в верхней половине запрещенной зоны [2].

Установлено также, что кинетика термической релаксации метастабильной проводимости после предварительного освещения пленки, а затем частичной изохронной релаксации в темноте (кривая 1) и при слабой подсветке (кривая 2) описывается растянутыми экспонентами

σd(t)σd0=σd(0)σd0 ⋅ exp −tτ0β с разными значениями параметров τ0,β, σd(0) (см. рис.).

Их значения зависят от температуры, интенсивности и времени предварительного освещения, от времени последующей частичной релаксации, а также от интенсивности подсветки.

Полученные зависимости параметров релаксации обсуждаются с позиции определяющей роли скорости диффузии водорода, зависящей от подсветки, в структурной перестройке аморфной сетки пленок a-Si:H [3].

## Литература

[1] И.А.Курова, Н.Н.Ормонт, ФТП 49, 603 (2015).

[2] I. Sakata, T. Kamei, M. Yamanaka. Phys. Rev. B. 76, 075206 (2007)

[3] K. Morigaki, H. Hikita. Phys. Rev. Lett. 66, 2564 (2011)