13. Наномеханика

# Возбуждение и детектирование колебаний наноэлектромеханических систем на основе гетероструктур с двумерным электронным газом

А. А. Шевырин1,2, А. Г. Погосов1,2, М. В. Буданцев1, А. К. Бакаров1,2, А. И. Торопов1, Е. Е. Родякина1,2 и А. А. Шкляев1,2

1Институт физики полупроводников СО РАН, пр. Ак. Лаврентьева, д. 13, Новосибирск, 630090, Россия.

2Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, д. 2, Новосибирск, 630090, Россия.

тел: (383)333-10-87, факс: (383)333-10-87, эл. почта: shevandrey@isp.nsc.ru

Изучение механизмов возбуждения и детектирования колебаний нанорезонаторов является в настоящее время одной из центральных задач в физике наноэлектромеханических систем (НЭМС), важной как с фундаментальной, так и с прикладной точек зрения. В настоящей работе механизмы on-chip возбуждения и детектирования исследуются в НЭМС на основе гетероструктур GaAs/AlGaAs.

Экспериментальный образец представлял собой резонатор-кантилевер, содержащий "П"-образный канал проводимости, соединяющий области истока и стока в двумерном электронном газе (см. рис.1(а)). Обнаружено, что колебания кантилевера возбуждаются при подаче резонансного сигнала на боковой затвор, лежащий в одной плоскости с кантилевером, в направлении, перпендикулярном к этой плоскости. Предложена физическая модель такого возбуждения за счет емкостного взаимодействия, опосредованного подложкой с высокой диэлектрической проницаемостью. Предложенная модель соответствует экспериментальным данным, включая зависимость резонансной частоты колебаний от постоянной составляющей затворного напряжения (см. вставку на рис. 1(б)). Показано, что колебания кантилевера приводят к изменению его сопротивления, а сам кантилевер может использоваться в качестве встроенного гетеродинного смесителя,  преобразующего высокочастотный электрический отклик, когерентный с колебаниями, в низкочастотный сигнал (см. рис. 1(б)), линейно связанный с амплитудой колебаний и чувствительный к их фазе. Предложенный метод детектирования колебаний полностью заменяет измерение высокочастотного когерентного отклика и при этом позволяет избежать известных сложностей [1], присущих таким измерениям.

Рис.1 a) Изображение резонатора-кантилевера, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа;
б) Механический резонанс, детектируемый при измерении протекающего через кантилевер тока. Вставка: зависимость резонансной частоты от постоянного напряжения на затворе G0.

Работа поддержана РФФИ (гранты №№ 15-02-05774, 13-02-01153) и РАН.

## Литература

[1]	I. Bargatin et al., Appl. Phys. Lett. 86, 133109 (2005).