14. Топологические изоляторы

# Эффективные значения g-фактора в зоне проводимости 2D топологических изоляторов

Л. С. Бовкун1, С. С. Криштопенко1, К. Е. Спирин1, М. С. Жолудев1, А. В. Иконников1, К. В. Маремьянин1, А. В. Антонов1, Н. Н. Михайлов2, С. А. Дворецкий2, В.И. Гавриленко1

1Институт физики микроструктур РАН, ГСП-105, Нижний Новгород,

2Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН, Новосибирск, 630090

тел: (831) 417−94−82 +262, факс: (831) 417–94–64, эл. почта: bovkun@ipmras.ru

Экспериментально исследован магнитотранспорт в 2D топологических изоляторах – квантовых ямах (КЯ) HgTe/Cd0.77Hg0.23Te шириной 8 нм с инвертированной зонной структурой. Из анализа температурной зависимости амплитуды осцилляций Шубникова-де Гааза при нечётных значениях фактора заполнения уровней Ландау определены абсолютные эффективного g-фактора. При высоких (1.31012 см-2) и низких (3.31011 см-2) значениях концентрации электронов наблюдалось обычное усиление g-фактора [1,2] , в то время как в образце с концентрацией 8.51011 см-2 – ослабление по сравнению с рассчитанными одноэлектронными значениями (см. рис.). Эффект связывается с трансформацией структуры волновых функций электронов при изменении энергии. Вдали от дна зоны проводимости, несмотря на инвертированную зонную структуру, состояния остаются электронно-подобными (fE>fHH) как в «обычных» узкозонных КЯ с нормальной зонной структурой [2]. Вблизи дна зоны проводимости они становятся дырочно-подобными (fHH>fE).

Уровни Ландау, рассчитанные в одноэлектронном приближении с использованием 8-зонного k∙p гамильтониана. Вертикальными отрезками отмечены наблюдаемые спиновые расщепления на уровне Ферми. Цифры над и под отрезками соответствуют экспериментальным и теоретическим значениям g-фактора. Слева представлена зависимость вклада электронно-подобных fE и дырочно-подобных fHH состояний при B=0 в формирование состояний в зоне проводимости от энергии.

По-видимому, наблюдаемое в переходной области энергий, где fHH~fE, ослабление эффективного g-фактора, а также его усиление при fE>fHH и fHH>fE связано с разными знаками вкладов заполненных дырочно- и электронно-подобных состояний в обменные поправки к спиновому расщеплению на уровне Ферми.

Работа выполнена при поддержке РАН, РФФИ (гранты 13-02-00894, 14-02-31588) и гранта Президента РФ (МК-4758.2014.2).

[1] T. Ando, Y. Uemura // J. Phys. Soc. Jpn. 37, 1044 (1974).

[2] S.S. Krishtopenko et al. // J. Phys.: Condens. Matter 23, 385601 (2011).