4. Двумерные системы

# Наблюдение гигантских осцилляций магнетосопротивления индуцированных микроволновым излучением в ZnO/MgZnO гетеропереходах

А. В. Щепетильников1,2, Ю.А. Нефёдов 1, И.В. Кукушкин1

1Институт физики твердого тела Российской академии наук, ул.Академика Осипьяна д.2, г. Черноголовка, Московская обл., 142432, Россия.

2 Московский физико-технический институт, Институтский пер., д. 9, г. Долгопрудный, Московская область, 141700, Россия.

тел: 8(496)52 244-31, факс: +7(496) 522 8160, эл. почта: shchepetilnikov@issp.ac.ru

Индуцированные СВЧ излучением гигантские осцилляции магнетосопротивления в двумерной электронной системе, формирующейся на гетерогранице  ZnO/MgZnO, обнаружены впервые. Осцилляции наблюдались на образцах, выполненных в виде как мостика Холла, так и диска Корбино. Разрешались, по меньшей мере, четыре осцилляции (см. рис.1). Фаза для всех осцилляций кроме первой совпадала и была равна 0.25. По зависимости периода осцилляций от магнитного поля была определена эффективная масса электрона в ZnO/MgZnO гетеропереходах с различной электронной плотностью. Оказалось, что эта масса зависит от электронной концентрации n: при n=6.5x1011 масса равна 0.355m0 (m0 - масса свободного электрона) и уменьшается с ростом n в исследованном диапазоне концентраций (от 6.5x1011 см -2 до 2.3x1012 см -2).

В образце, выполненном в виде диска Корбино, также наблюдались индуцированные микроволновым излучением осцилляции фото-ЭДС, сходные с осцилляциями магнетосопротивления.

Рис. 1. Пример индуцированных микроволновым излучением осцилляций магнетосопротивления ZnO/MgZnO образца, выполненного в виде мостика Холла. Концентрация n=6.5x1011.