5. Одномерные и нульмерные системы

# Структурная перестройка волны зарядовой плотности при одноосной деформации и аномалии механических свойств квазиодномерных проводников.

С. Г. Зыбцев, В. Я. Покровский (представляющий автор)

ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, Моховая, 11-7, Москва, 125009, Россия.

тел: (495-629-34-59, факс: (495)629-36-78, эл. почта: pok@cplire.ru

В последнее время возрос интерес к (электро)механическим свойствам квазиодномерных проводников с волной зарядовой плотности (ВЗП), что, отчасти, связано с наблюдением аномально большой деформации образцов в электрическом поле [1]. Эта деформация обычно описывается как результат механического воздействия ВЗП на решётку кристалла. В общем случае виды деформации ВЗП и решётки и их взаимовлияние могут быть весьма сложными, однако считалось, что случай одноосных деформаций ВЗП и кристалла можно описать простой одномерной моделью [2,3]. Для проверки этой модели не хватало одной «детали»: определения зависимости продольной компоненты, q, волнового вектора ВЗП от продольной одноосной деформации, .

В докладе будут приведены недавно полученные результаты исследования тензорезистивного эффекта при одноосной деформации квазиодномерных проводников с ВЗП TaS3 и K0.3MoO3. В обоих соединениях обнаружен гистерезис проводимости, s(). Исследуя s() и её гистерезис, мы определили зависимость q() [4]. Для образцов TaS3 субмикронной толщины на s() наблюдались ступеньки, связанные с «квантованием» q-вектора, что позволило независимым способом определить q() [1]. Оказалось, что в обоих соединениях q увеличивается с , удаляясь от 4-хкратной соизмеримости с основной решёткой. До сих пор считалось, что в TaS3 q уменьшается с ростом , и при критическом удлинении c, происходит переход ВЗП к 4-кратной соизмеримости [5]. Этим объяснялись аномалии транспортных свойств TaS3 при =c. Анализ метастабильных состояний длины, созданных термически, (т.е., гистерезиса в тепловом расширении), также привёл к dq/d<0 [6]. Наконец, отсутствие снижения модуля Юнга при срыве ВЗП в K0.3MoO3 (в отличие от TaS3) [7] связывалось с отсутствием зависимости q() [3]. Наблюдение примерно такой же зависимости q() в K0.3MoO3, как и в TaS3, подрывает и это объяснение.

Итак, полученные зависимости q() приводят нас к выводу, что для объяснения даже продольных (электро)механических свойств соединений с ВЗП необходимо учитывать 3D характер деформации ВЗП и её взаимодействия с решёткой.

Работа проводилась при поддержке РФФИ (гранты 14-02-01240, 14-02-92015 и 14-02-31710), РНФ (грант 14-19-01644), а также Президиума РАН и ОФН РАН.

## Литература

[1]	В.Я. Покровский и др., УФН, 183, 33 (2013).

[2]	G. Mozurkewich, Phys. Rev. B 42, 11 183 (1990).

[3]	В. Я. Покровский, Письма ЖЭТФ 86, 290 (2007).

[4]	V. Ya. Pokrovskii, M.V. Nikitin and S.G. Zybtsev, Physica B 460, 39 (2015).

[5]	В. Б. Преображенский и др., Письма в ЖЭТФ 40, 183 (1984).

[6]	A. V. Golovnya et al., Phys. Rev. Lett. 88, 246401 (2002).

[7]	L. C. Bourne and A. Zettl, Solid State Commun. 60, 789 (1986).