6. Спиновые явления, спинтроника, наномагнетизм

# Спиновые светоизлучающие диоды на основе наноразмерных структур InGaAs/GaAs с ферромагнитным инжектором CoPt

А. В. Здоровейщев1, М. В. Дорохин1, П. Б. Демина1, Ю. А. Данилов1, А. В. Кудрин1, Е. А. Питиримова1, А. Г. Темирязев2, М. П. Темирязева2, F. Iikawa3

1 НИФТИ ННГУ, пр. Гагарина, 23/3, Н. Новгород, 603950, Россия.

2 ИРЭ РАН, пл. Введенского, 1, Фрязино, Московская область, 141120, Россия.

3 Unicamp, Rua Sérgio Buarque de Holanda, 777, Campinas SP, 13083-859, Brazil.

тел: (831)462-31-20, факс: (831)462-31-36, эл. почта: zdorovei@nifti.unn.ru

Совершенствование свойств спиновых светоизлучающих диодов (ССИД) путём варьирования технологических параметров является важной задачей спинтроники. В настоящей работе методом газофазной эпитаксии при атмосферном давлении были сформированы светоизлучающие структуры с квантовыми ямами InGaAs/GaAs. На поверхности структур методом низкотемпературного электронно-лучевого послойного осаждения в высоком вакууме были сформированы ферромагнитные пленки CoPt с составом, близким к эквиатомному [1]. Показано, что пленки CoPt имеют структуру поликристалла и ярко выраженную анизотропию намагниченности с преимущественным положением оси легкого намагничивания перпендикулярно плоскости слоёв структуры. Для сформированного спинового светоизлучающего диода с контактом Со (рис.1, кривая 1) в диапазоне полей до 300 мТл наблюдается циркулярно-поляризованная люминесценция с близкой к линейной зависимостью степени поляризации от магнитного поля. Значение PЭЛ насыщается в сильных магнитных полях  3.5 Тл (вставка к рис.1). Для аналогичной структуры с контактом CoPt (рис.1, кривая 2) наблюдается нелинейная зависимость PЭЛ(В) с петлёй гистерезиса и насыщением в магнитном поле ±80 мТл. Исследована зависимость параметров ССИД данной конструкции от температуры формирования и состава пленки CoPt. Проведено исследование поверхности CoPt методом магнитно-силовой микроскопии; обнаружен контраст типа цилиндрических магнитных доменов, которые подвижны даже в поле зонда.

Рис. 1. Зависимость PЭЛ от магнитного поля (B) для образца с контактом Со (кривая 1 и вставка) и CoPt (кривая 2).

Таким образом, показана возможность использования CoPt в качестве ферромагнитных инжекторов ССИД, работающих при температурах близких к комнатным (до 250 К) в сравнительно узком диапазоне магнитных полей до ±100 мТл.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (15-02-07824а, 14-07-31280 мол_а) и государственных заданий Минобрнауки России (8.1054.2014/К, 3.285.2014/K, 2014/134).

## Литература

[1]	H. Sato, T. Shimatsu, Y. Okazaki, H. Muraoka, H. Aoi, S. Okamoto and O. Kitakami, J. Appl. Phys., 103, 07E114 (2008).