3. Гетероструктуры и сверхрешетки

Динамика рекомбинации экситонов в гетероструктурах с монослойными квантовыми ямами GaAs/AlAs и InAs/AlAs в сильных магнитных полях

Т. С. Шамирзаев1,2, J. Debus3, М. М. Глазов4, Е. Л. Ивченко4, Д. Р. Яковлев3,4, M. Bayer3

1 ИФП им. А.В.Ржанова СО РАН, пр. Лаврентьева 13,Новосибирск,630090, Россия

2 НГУ,  ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия

3 Experimental Physics 2, TU Dortmund University, Dortmund, 44221, Germany

4 ФТИ им. А.Ф.Иоффе,  ул. Политехническая 26, С.-Петербург, 194021, Россия

тел: (383)330-44-55, факс: (383)333-27-71, эл. почта: tim@isp.nsc.ru

Динамика экситонной рекомбинации в магнитном поле исследовалась в гетероструктурах с непрямозонными монослойными квантовыми ямами (КЯ). Обнаружено необычное поведение фотолюминесценции (ФЛ) экситонов: с ростом магнитного поля в геометрии Фарадея (продольное поле) происходит уменьшение её интенсивности и одновременное увеличение времени рекомбинации экситонов. В предложенной нами модели эффект объясняется тем, что основное состояния экситона в продольном магнитном поле является «темным» и его заселенность возрастает в магнитном поле. Явление универсально и проявляется как в структурах первого (InAs/AlAs) так и второго (GaAs/AlAs) рода [1].

Спектры низкотемпературной (2 К) ФЛ структур содержат полосу бесфонного перехода и его фононные повторения. Приложение к структурам продольного магнитного поля приводит к монотонному уменьшению интегральной интенсивности ФЛ (до 5 раз в поле 10 Тл) при одновременном возрастании времени излучательной рекомбинации (до 20 раз в поле 10 Тл). Повышение температуры или изменение ориентации магнитного поля (поворот поля в геометрию Фохта) приводят к восстановлению интенсивности ФЛ и уменьшению времени излучательной рекомбинации. Отметим, что в нулевом магнитном поле вследствие высокого качества структур интенсивность их ФЛ определяется излучательной рекомбинацией оптически активных экситонов, а вклад безылучательных процессов пренебрежимо мал. Соотношение между g-факторами электрона и дырки в исследуемых КЯ таково, что в продольном магнитном поле основным состоянием экситона оказывается оптически неактивное (проекция момента 2 на ось поля), доля экситонов, накапливающихся в этом состоянии увеличивается с ростом напряженности магнитного поля. При этом  возрастает вклад процессов безызлучательной рекомбинации, что и приводит к уменьшению интегральной интенсивности ФЛ структур. Восстановление интенсивности ФЛ с одновременным уменьшением времени излучательной рекомбинации при повышении температуры или в наклонном магнитном поле обусловлены температурным заселением оптически активных экситонных состояний в первом случае и смешиванием оптически активных и неактивных состояний поперечной компонентой магнитного поля во втором. Работа поддержана РФФИ (проект 13-02-00073).

## Литература

[1] T.S. Shamirzaev, A.M. Gilinsky, A.K. Kalagin, et al Phys.Rev B 76, 155309 (2007).