5 Одномерные и нульмерные системы

# Энергетический спектр самоорганизованных III-Sb/AlAs квантовых точек

Д.С. Абрамкин, К.М. Румынин, Е.А. Емельянов, А.К. Бакаров, М.А. Путято,   А.К. Гутаковский, Б.Р. Семягин, В.В. Преображенский, Т.С. Шамирзаев

Институт физики полупроводников СО РАН им. А.В. Ржанова,  пр. Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия

эл. почта: demid@isp.nsc.ru

Расчёты показывают, что самоорганизованные квантовые точки (КТ) InSb, GaSb и AlSb, сформированные в матрице AlAs, могут принадлежать новому, практически не изученному, классу полупроводниковых систем с энергетическим спектром первого рода и непрямой в пространстве квазиимпульсов запрещённой зоной [1,2]. В расчётах, однако, не принималось во внимание (1) возможность пластической релаксации механических напряжений в структурах из-за существенного рассогласования параметров решёток материалов; (2) перемешивание материалов КТ и матрицы, и (3) неоднородность распределения упругих деформаций в КТ. Между тем, все эти факторы оказывают ключевое  влияние на энергетический спектр КТ. В данной работе были проведены экспериментальные исследования энергетического спектра III-Sb/AlAs КТ, выращенных методом молекулярно лучевой эпитаксии.

Отсутствие дислокаций и муара на микроскопических изображениях гетероструктур с КТ,  указывает на формирование псевдоморфно напряжённых КТ. Принимая во внимание значительное рассогласование параметров решётки для материалов III-Sb/AlAs и достаточно большие размеры КТ (до 100 нм), формирование напряжённых КТ указывает на то, что они состоят из твёрдых растворов InxAl1-xSbyAs1-y, GaxAl1-xSbyAs1-y и AlSbyAs1-y. Перемешивание материалов снижает рассогласование решёток и предотвращает введение дислокаций. Энергетическое строение КТ было исследовано с помощью метода спектроскопии стационарной и время-разрешённой фотолюминесценции (ФЛ). Род энергетического спектра КТ определялся по виду интенсивностной зависимости спектра стационарной ФЛ [3]. Показано, что в зависимости от состава InxAl1-xSbyAs1-y и GaxAl1-xSbyAs1-y КТ могут иметь энергетический спектр как первого, так и второго рода, в то время как AlSbyAs1-y/AlAs КТ имеют спектр второго рода, независимо от состава твёрдого раствора. Длительное (~100 мкс) затухание ФЛ КТ первого рода указывает на разделение носителей заряда в пространстве квазиимпульсов [4]. Расчёты энергетического спектра, проведённые с учётом перемешивания материалов и влияния упругих деформаций на положение энергетических зон, показали, что основное электронное состояние КТ первого рода принадлежит XXY долине зоны проводимости.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 13-02-00073 и 14-02-31102), фонда некоммерческих программ «Династия», стипендиальной программы Президента РФ (грант № СП-985.2013.5) и программы Министерства Образовании и Науки РФ (контракт № 16.552.11.7091).

## Литература

[1] Т. С. Шамирзаев, ФТП 45, 97 (2011).

[2] M.-E. Pistol, C. E. Pryor, Phys. Rev. B 80, 035316 (2009).

[3] N. N. Ledentsov, J. Bohrer, M. Beer, et. al., Phys. Rev. B 52, 14058 (1995).

[4] T. S. Shamirzaev, J. Debus, D. S. Abramkin, et. al., Phys. Rev.B 84, 155318 (2011).