6. Спиновые явления, спинтроника, наномагнетизм

# Спиновый транспорт и спиновый резонанс с участием мелких доноров в кремнии

А. П. Деточенко1, А. В. Сухоруков1, Д. В. Гусейнов1, А. В. Кудрин1, С. А. Попков1, А. В. Королева1, А. А. Ежевский1, А. А. Конаков1, В. А. Бурдов1, Д. Г. Зверев2, Г. В. Мамин2, Н. В. Абросимов3, H. Riemann3

1ННГУ им. Н. И. Лобачевского, пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия.

2Казанский Федеральный Университет, ул. Кремлевская, 18, 420008, Казань, Россия

3Leibniz Institute for Crystal Growth, Max-Born-Str., 2, Berlin, 12489, Germany

эл. почта: DetochenkoSasha@mail.ru

В настоящей работе исследовались образцы моноизотопного кремния 28Si, легированные примесью лития с концентрацией ~1016 см-3, с содержанием кислорода ~ 2×1014 см-3, а также кремния, легированного висмутом с концентрациями 1.1×1013 – 7.7×1015 см-3.

Транспортные и спин-релаксационные характеристики электронов проводимости в Si:Bi изучались методами спинового резонанса и холловской спектроскопии. При температурах 10 - 80 К было обнаружено, что зависимость холловского сопротивления от магнитного поля отклоняется от линейной, что является проявлением аномального эффекта Холла. При этом вклад аномальной составляющей в полное холловское сопротивление уменьшается с увеличением, как температуры, так и концентрации висмута. Для наибольшей концентрации висмута (7.7×1015 см-3) наблюдалась смена знака магнетосопротивления с положительного на отрицательный с увеличением тока. Полученные результаты могут быть объяснены в рамках представлений о спин-зависимом рассеянии, индуцированном примесными центрами Bi с наибольшим среди доноров спин-орбитальным потенциалом.

Для увеличения числа электронов в зоне проводимости образцы Si:Bi с концентрацией висмута ~2×1014×см-3 дополнительно легировались литием с концентрацией ~1016 см-3. Литий является мелким донором в кремнии с минимальной константой спин-орбитального взаимодействия, значение которой было определено из поведения g-факторов донорного электрона в основном состоянии лития [1] и из зависимости скорости спиновой релаксации от температуры. Для этого были исследованы спектры спинового резонанса изолированного донорного центра Li и комплекса LiO в кристаллах 28Si:Li. Были рассчитаны константы спин-орбитального взаимодействия для Li и LiO в Si: Δso ≈ 9.65×10-6 мэВ и Δso ≈ 3.07×10-2 мэВ, соответственно.

В образцах Si:Bi дополнительно легированных Li было обнаружено драматическое уширение линии спинового резонанса при концентрации висмута ~2*1014 см-3, вызванное спиновой релаксацией по механизму Эллиотта-Яфета [2, 3], индуцированной центрами висмута.

## Литература

[1] A.A. Ezhevskii, et al., Solid State Phenomena Vols. 205-206, pp 191-200 (2014)

[2]	R.J. Elliott, Phys. Rev., V. 96, P. 266 (1954).

[3]	Y.Yafet, Solid State Physics, edited by F. Seitz and D. Turnbull, V. 14, P. 1 (1963).