12. Полупроводниковые приборы и устройства

# Вклад электронных ловушек в темновой ток 
p-GaN(Cs,O) фотокатода

С. А. Рожков1,2, С. Н. Косолобов1, Г. Э. Шайблер1, А. С. Терехов1,
В. А. Курешов3, Д. Р. Сабитов3, А. В. Мазалов3, А. А. Падалица3,
А. В. Долгих4, А. В. Чикинев4, С. В. Гамзинов4, И. И. Гольдберг4

1 ИФП СО РАН, пp. ак. Лавpентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия

2 НГУ, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия

3 ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», ул. Введенского, 3, Москва, 117342, Россия

4 ОАО «Катод», ул. Падунская, 3, Новосибирск, 630047, Россия

- тел: (383) 330-9874, факс: (383) 333-2771, эл. почта: rozhkovs@isp.nsc.ru

Темновой ток полупроводниковых фотокатодов на основе p-GaAs и других соединений А3В5 обусловлен тепловой генерацией электронов через поверхностные состояния [1]. Высокая концентрация электронных ловушек в эпитаксиальных слоях p-GaN, выращенных на лейкосапфире, может приводить к тому, что в темновом токе p-GaN(Cs,O) фотокатода появится нестационарная «объёмная» компонента, обусловленная термическим выбросом электронов с глубоких донорных центров. Мы исследовали кинетику эмиссионного тока 
p-GaN(Cs,O) фотокатода после прекращения освещения и установили, что такая компонента существует и имеет значительную величину. Для экспериментов использовался планарный фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) с полупрозрачным p-GaN(Cs,O) фотокатодом, двумя микроканальными пластинами и анодом. Фотокатод состоял из нелегированного AlN – слоя и сильнолегированного p-GaN:Mg - слоя толщиной около 100 нм, последовательно выращенных на подложке из лейкосапфира с ориентацией (0001) методом 
МОС – гидридной эпитаксии. После предварительной химической очистки фотокатод устанавливался в многокамерную установку с экстремально высоким вакуумом. После термической очистки и охлаждения фотокатод активировался цезием и кислородом до достижения максимальной квантовой эффективности (QE). Максимальная QE исследованного фотокатода, равная 30%, достигалась при ħω = 5.4 эВ. После активирования фотокатод переносился в другую камеру с экстремально высоким вакуумом, где герметично соединялся с предварительно обезгаженным корпусом ФЭУ.

Были изучены: (1) температурные зависимости «истинного» темнового тока и его нестационарной компоненты, связанной с термическим опустошением глубоких доноров; (2) кинетика нестационарной фотоэмиссии при различных температурах; (3) зависимости темнового тока и его нестационарной компоненты от тянущего электрического поля; (4) энергетические распределения эмитированных электронов.

Полученные результаты позволили установить энергетическое положение глубоких доноров, «ответственных» за возникновение нестационарной компоненты эмиссионного тока и показать, что эти доноры не расположены на поверхности фотокатода.

## Литература

[1]	R. L. Bell, Solid-St. Electron. 13, 397 (1970).