10.Углеродные наноматериалы

# Рост нанокристалических алмазных пленок на монокристаллическом AlN

О.И. Хрыкин1, Ю.Н. Дроздов1, М.Н. Дроздов1, П.А. Юнин1, В.И. Шашкин1, С.А. Богданов2,  А.Б. Мучников2, А.Л. Вихарев2, Д.Б. Радищев2, В.В. Чернов2

1Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород, 603950,  Россия.

2Институт прикладной физики РАН, ул. Ульянова, 46, Нижний Новгород, 603950,  Россия.

тел: (831)416-49-60, факс: (831)416-06-16, эл. почта: mab1@appl.sci-nnov.ru

Гетероструктура двух тонких пленок алмаз-AlN имеет большой потенциал для различных приложений. Сочетание уникальных механических и тепловых характеристик нанокристаллических алмазных плёнок (NCD) и высоких пьезоэлектрических свойств AlN позволяет ожидать создание, например, МЭМС с новыми характеристиками [1]. В большинстве исследований на эту тему поликристаллические пленки AlN выращивают на поверхности алмаза [2]. Однако такой подход предполагает сложные технологические процессы, связанные, например, с полировкой либо с получением свободно стоящих алмазных пленок (для  выращивания AlN на их гладкой нуклеационной стороне). Перспективным является непосредственный рост CVD (chemical vapor deposition) алмазной пленки в процессе плазмохимического синтеза на гладкой подложке  монокристаллического AlN.

В настоящей работе монокристаллические слои AlN ориентации (0001) были получены в реакторе МОCVD пониженного давления с использованием в качестве источников триметил алюминия и мышьяка. Подложкой служил монокристаллический кремний ориентации (111). Пленки NCD толщиной 300-400 нм на монокристаллическом AlN были выращены в CVD реакторе на основе 2.45 ГГц СВЧ разряда в смеси газов H2+CH4, Рис.1. Исследование свойств полученных NCD пленок на поверхности AlN в зависимости от методов предварительной подготовки поверхности и различных условий синтеза было проведено методами ВИМС, рентгеновской дифракции, рамановской спектроскопии, СЭМ, СЗМ.

Рис. 1. Дифрактограмма для образца 1357: структура алмаз/AlN/Si(111).

- Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства РФ по постановлению 220, договор № 14.B25.31.0021 с ведущей организацией  ИПФ РАН.

## Литература

[1]	Hees J. et al.// Nanotechnology (2013) 24  025601.

[2] Mortet V. et al.// Proc. Chem. (2009) 1 40–3.