2. Поверхность, пленки, слои

# Рост и оптоэлектронные свойства слоёв InN, выращенных методом МПЭ ПА при различных соотношениях потоков элементов III и V групп

Б. А. Андреев1, 2, П. А. Бушуйкин1, Е. В. Демидов1, Д. Н. Лобанов1, 2, А. В. Новиков1, 2, Е. В. Скороходов1, П. А. Юнин1, 2

1 ИФМ РАН, ул. Академическая, д. 7, Н. Новгород, 607680, Россия.

2 ННГУ им. Н.И.Лобачевского, пр. Гагарина, д. 23, Н. Новгород, 603950, Россия.

тел: (831) 417–94–73, факс: (831) 417–94–64, эл. почта:dima@ipmras.ru

В девяностых годах прошлого столетия произошел стремительный прогресс в технологии выращивания III-N материалов, что открыло перспективы для создания разнообразных приборов на их основе [1]. Тем не менее InN остаётся наименее изученным среди III-N материалов. С практической точки зрения этот материал очень привлекателен для создания как источников инфракрасного излучения (ширина запрещённой зоны InN ~ 0.64 эВ) так и быстродействующих, высокочастотных транзисторов. Целью настоящей работы являлось исследование влияния соотношения потоков элементов III и V групп на структурные и оптические свойства формируемой методом МПЭ ПА плёнки InN.

Рост плёнок InN проводился на подложках c-Al2O3 методом МПЭ ПА на установке STE 3N3. Перед осаждением InN на подложке формировался GaN буфер. Соотношение потоков In и N варьировалось в широком диапазоне от 0.1 до 1.2. Исследования методами сканирующей электронной микроскопии показали, что при соотношении потоков III/V < 0.7 слой InN состоит из вертикальных наноколонн. При повышении соотношения III/V  0.7 латеральный размер наноколонн увеличивается по мере их роста, в результате чего при определённой толщине они начинают сращиваться друг с другом, образуя сплошной слой InN. При соотношении потоков III/V ~ 0.9 слой InN становится двумерным, однако обладает нанопористой структурой. При увеличении соотношения потоков III/V до 1.1 слой InN становится сплошным, а дальнейшее повышение приводит к появлению капель In на поверхности роста. Согласно результатам рентгеноструктурного анализа плотность прорастающих дислокаций в InN слое составляет 2 – 3 · 1010 см-2, что сопоставимо с плотностью прорастающих дислокаций в GaN буфере. Интенсивный сигнал фотолюминесценции от InN слоя в диапазоне 0.65 – 0.8 эВ характеризуется широким (~ 0.1 эВ) пиком, что связывается с достаточно высокой остаточной  концентрацией электронов, которая по результатам измерения спектров отражения увеличивается для слоев InN, выращенных в азот-обогащённых условиях с 4 · 1018 см-3 до 8 · 1018 см-3 при росте в металл-обогащённых условиях. Подвижность электронов при комнатной температуре, определенная из измерения эффекта Холла, увеличивается с 880 В/см · с для нанопористой плёнки (III/V ~ 0.9) до 1100 В/см · с для сплошной плёнки (III/V ~ 1.1).

Работа выполнена при поддержке Программ РАН и РФФИ с использованием оборудование ЦКП «Физика и технология микро- и наноструктур».

## Литература

[1]	M.T.Hardy, D.F.Feezell, S.P.DenBaars, and S.Nakamura, Materials Today 14, 408 (2011)