5. Примеси и дефекты(объемные полупроводники и квантово-размерные структуры)

# Динамика примесной фотопроводимости в гетероструктуре GaAs/AlGaAs с квантовыми ямами

В. Я. Алешкин

Институт физики микроструктур РАН, ул. Академическая, 7, д. Афонино Нижегородской обл., 603087, Россия.

тел: (831)417-94-82, факс: (831)417-94-74, эл. почта: aleshkin@ipmras.ru

Рассеяние электронов на акустических фононах в квантовых ямах идет с передачей большей энергии, чем в объемных материалах. Это приводит к ускорению каскадного захвата неравновесных электронов на примесные центры и к укорочению времени релаксации примесной фотопроводимости в квантовых ямах. Из-за неупругости рассеяния вероятность каскадного захвата в квантовых ямах нельзя вычислять, используя приближение Фоккера-Планка, которое используется в объемных полупроводниках [1]. В настоящей работе развита теория каскадного захвата неравновесных носителей вне рамок приближения Фоккера-Планка в применении к квантовым ямам. Вычислены вероятности каскадного захвата и динамика примесной фотопроводимости в квантовых ямах гетероструктуры n-GaAs/Al0.3Ga0.7As при возбуждении коротким световым импульсом.

На рисунке приведены рассчитанные зависимости фотопроводимости от времени в 10 нм GaAs квантовых ямах с различной концентрацией заряженных доноров ND+. Полагалось, что фотопроводимость возбуждается световым импульсом длительностью 0.1 нс, в результате воздействия которого в зоне проводимости появляются электроны с кинетической энергией 30 мэВ. Из рисунка видно, что для ND+=107 см-2 фотопроводимость немонотонно зависит от времени, что обусловлено конкуренцией DA и PA- механизмов рассеяния импульса электрона. Для больших концентраций заряженных доноров кулоновское рассеяние приводит к монотонному спаду фотопроводимости с ростом времени.

В работе показано, что скорость релаксация примесной фотопроводимости и концентрации неравновесных электронов растет с уменьшением ширины квантовой ямы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ ( проект № 13-02-00404).

## Литература

[1]	В.Н. Абакумов, В.И. Перель, И.Н. Яссиевич. Безызлучате6льная рекомбинация в полупроводниках. С-Петербург. 1997.