5. Одномерные и нульмерные системы

# Наблюдение фотолюминесценции квантовых точек InAs, выращенных на метаморфном буфере GaAsSb

В. Я. Алешкин1,3, О. В. Вихрова2, А. А. Дубинов1,3, Н. В. Дикарева2, Б. Н. Звонков2, С. М. Некоркин2, А. Н. Яблонский1,3

1ИФМ РАН, ул. Академическая, 7, Нижний Новгород, 603087, Россия.

2НИФТИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского, пр. Гагарина, 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия.

3ННГУ им. Н. И. Лобачевского, пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия.

тел: (831)417-94-82, факс: (831)417-94-74, эл. почта: aleshkin@ipm.sci-nnov.ru

Использование метаморфных буферов InGaAs, выращенных на GaAs, позволяет создавать лазеры на квантовых ямах, излучающие в диапазоне 1.3-1.5 мкм [1]. Данная работа посвящена изучению квантовых точек (КТ) InAs, выращенных на другом метаморфном буфере GaAsSb, интерес к которому возник в последнее время [2] и связан с возможностью продвижения в более длинноволновый диапазон.

Структура с метаморфным буфером GaAs0.81Sb0.19 толщиной 0.42 мкм была выращена методом МОС-гидридной эпитаксии при Т = 600 C на полуизолирующей подложке GaAs, на которой предварительно был выращен слой GaAs толщиной 0.42 мкм. На метаморфном буфере был выращен смачивающий слой GaAs толщиной 3 нм и слой КТ InAs (5 МС). Квантовые точки закрывались покровным слоем GaAs толщиной 3 нм. Смачивающий и покровный слои GaAs, а также КТ InAs выращивались при Т = 500 С. В качестве источника сурьмы использовался триметил сурьмы. Структура легировалась цинком (p = 1.25·1018 см-3).

На рисунке приведены спектры фотолюминесценции (ФЛ) исследуемой структуры, полученные при температурах 77 K и 300 K. Возбуждение сигнала ФЛ осуществлялось с использованием второй гармоники непрерывного лазера Nd:YAG (532 нм), плотность мощности накачки составляла 2 Вт/см2. Запись спектров ФЛ производилась с помощью решеточного монохроматора Acton-2300i и многоканального фотоприемника OMA-V на основе линейки фотодиодов InGaAs (диапазон чувствительности 1.1-2.2 мкм).

Как видно из рисунка, максимум ФЛ квантовых точек InAs при Т = 300 К имеет длину волны около 1.8 мкм. Отметим, что в работе [2] пик ФЛ квантовых точек InAs наблюдался на длине волны 1.55 мкм, что значительно меньше, чем в нашей структуре.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Нижегородской области (проект № 15-42-02186-р_поволжье_а).

## Литература

[1]	D. Wu, H. Wang, B. Wu et al. Electron. Lett., 44, 474 (2008).

[2]	H. Y. Liu, Y. Qiu, C. Y. Jin, T. Walther, A. G. Cullis, Appl. Phys. Lett., 92, 111906 (2008).