5. Гетероструктуры и сверхрешетки

# Наблюдение суперлюминесценции из метаморфного GaAsSb, выращенного на GaAs

В. Я. Алешкин1,3, О. В. Вихрова2, А. А. Дубинов1,3, Н. В. Дикарева2, Б. Н. Звонков2, К. Е. Кудрявцев1,3, С. М. Некоркин2, П. А. Юнин1,3

1ИФМ РАН, ул. Академическая, 7, Нижний Новгород, 603087, Россия.

2НИФТИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского, пр. Гагарина, 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия.

3ННГУ им. Н. И. Лобачевского, пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия.

тел: (831)417-94-82, факс: (831)417-94-74, эл. почта: aleshkin@ipm.sci-nnov.ru

Использование метаморфных буферов InGaAs, выращенных на GaAs позволяет создавать лазеры на квантовых ямах в диапазоне 1.3 мкм [1]. Данная работа посвящена изучению свойств другого метаморфного буфера GaAsSb, интерес к которому возник в последнее время [2].

Структура с 0.5 мкм метаморфным буфером GaAs0.9Sb0.1 была выращена методом МОС-гидридной эпитаксии при атмосферном давлении на GaAs подложке. В качестве источника сурьмы использовался триметил сурьмы. Структурные исследования показали что степень релаксации напряжений составляет~0.5. Исследования морфологии поверхности показали зеркальную гладкость поверхности (высота характерной неровности ~ 5 нм). Для изучения оптического качества структуры были проведены измерения спектров фотолюминесценции (ФЛ) при непрерывном и импульсном лазерном возбуждении. Был также измерен спектр прохождения излучения через образец. Результаты этих измерений приведены на рисунке.

При непрерывном возбуждении наблюдается широкий пик ФЛ в окрестности =1000 нм. При импульсном возбуждении пик обужается, что свидетельствует о возникновении суперлюминесценции (в структуре отсутствовали зеркала). Возникновение суперлюминесценции указывает на хорошее оптичеcкое качество структуры. Отметим, что буфер образует волновод, поскольку его показатель преломления больше, чем у GaAs. Отсутствие в спектре прохождения длинноволнового "хвоста" также указывает на хорошее оптическое качество выращенного буфера.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Нижегородской области (проект № 15-42-02186 — р_поволжье_а).

## Литература

[1]	D. Wu, H. Wang, B. Wu et al. Electron. Lett., 44, 474 (2008).

[2]	H. Y. Liu, Y. Qiu, C. Y. Jin, T. Walther, A. G. Cullis, Appl.Phys.Lett., 92, 111906 (2008).