2. Поверхность, пленки, слои

# Формирование на Si(001) релаксированных слоев Ge высокого кристаллического качества

Н.А. Байдакова1, А.И. Бобров2, В.М. Данильцев1, М.Н. Дроздов1,2, А.В. Новиков1,2, Д.А. Павлов2, М.В. Шалеев1, П.А. Юнин 1, Д.В. Юрасов1,2

1ИФМ РАН, ул. Академическая, дом 7, Нижний Новгород, 603087, Россия

2ННГУ им. Н.И. Лобачевского, пр-т Гагарина, д.23, Нижний Новгород, 603950, Россия

тел: (831)417-94-82, факс: (831)417-94-96, эл. почта: Inquisitor@ipm.sci-nnov.ru

Возросший интерес к структурам на основе чистого Ge связан с несколькими причинами, среди которых следует отметить возможность формирования на Ge светоизлучающих и фотодетектирующих структур для ближнего ИК диапазона [1, 2] и гибридных структур типа A3B5 на Si [3]. С целью интеграции приборов на основе слоев Ge с традиционной кремниевой технологией необходимо решить задачу получения на Si(001) подложках относительно тонких ( 1 мкм) слоев Ge с максимально низкой плотностью дефектов и малой ( 1 нм)  шероховатостью поверхности. В настоящей работе представлены результаты по получению методом МПЭ Ge/Si(001) слоев, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям.

Релаксированные Ge слои толщиной ≤1 мкм были выращены методом МПЭ на Si подложках с различным углом отклонения от направления (001) с использованием методики двухстадийного роста [4]. Значительного (~ на 2 порядка) снижения числа прорастающих дислокаций в структурах удалось достичь за счет оптимизации параметров структур и условий их постростового отжига. Показано, что для тонких (100 нм и менее) Ge слоев шероховатость поверхности велика (RMS>10 нм), а кристаллическое качество невысокое, тогда как для толщин ~1 мкм удается снизить плотность дефектов в Ge слое, сохранив при этом малую шероховатость поверхности, а также ограничить диффузию Si из подложки в Ge слой. Показано, что отжиг в H2, в отличие от отжига в вакууме, не приводит к увеличению шероховатости Ge слоев, что связывается с пассивирующим воздействием водорода на поверхность Ge. Согласно результатам исследований наименьшие значения плотности дислокаций ( ~ 107 см-2) и шероховатости поверхности ( 1 нм) достигаются при кратковременном (5-10 минут) отжиге структур в атмосфере H2 при максимальных исследованных температурах (850°С).

Полученные высококачественные Ge/Si(001) слои были использованы для формирования фотоприемников ближнего ИК диапазона и гибридных лазерных структур A3B5/Ge/Si(001). От сильнолегированных n++-Ge/Si(001) слоев при комнатной температуре наблюдается сигнал люминесценции в области 1.5-1.6 мкм.

Работа выполнена при поддержке Программ Президиума РАН, РФФИ (№ 13-02-12108-офи_м, 14-02-31880-мол_а) и стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам (№ СП-5485.2013.5)

## Литература

- [1] W. Hu et.al.,  Front. Optoelectron. 5(1), 41 (2012).

- [2] R. Camacho-Aguilera et.al., Opt. Express 20(10), 11316 (2012).

- [3] Ю.Б. Болховитянов, О.П. Пчеляков, УФН, 178, 459 (2008).

[4] H.-C. Luan, et al.,  Appl. Phys. Lett. 75, 2909 (1999).