2 Поверхность, пленки, слои

# Влияние адсорбции кислорода на вероятность эмиссии электронов из Cs/GaAs(001) в вакуум

А. Г. Журавлев1,2, А. С. Романов1,2, В. Л. Альперович1,2

1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, пр. ак. Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия

2Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия

тел: (383)330-98-74, эл. почта: zhuravl@isp.nsc.ru

В работе [1] экспериментально показано, что при адсорбции цезия на поверхности GaAs(001), когда эффективное сродство остается положительным *≥0.05 эВ, вероятность эмиссии электронов P, имеющих энергию, достаточную для выхода в вакуум, проходит через максимум при Cs покрытии ~0.4 монослоя (ML), уменьшается приблизительно в три раза при θ>0.5 ML, но даже в максимуме остается малой P≤10%. Причины возникновения максимума в зависимости P(θ) и малой величины вероятности выхода остаются непонятыми. Можно предположить, что уменьшение вероятности выхода при θ>0.5 ML обусловлено рассеянием импульса и энергии эмитируемых электронов на одночастичных и коллективных возбуждениях в металлических цезиевых кластерах, которые формируются при больших покрытиях, когда диполь-дипольное отталкивание адатомов сменяется притяжением за счет образования латеральных металлических связей. Цель данной работы состоит в проверке этой гипотезы в эксперименте с адсорбцией кислорода на поверхности Cs/GaAs(001), приводящей к разрушению металлических связей в цезиевых кластерах.

Эксперименты проводились в сверхвысоковакуумной установке на эпитаксиальных слоях сильнолегированного р-GaAs с концентрацией дырок 7×1018 см-3. Чистые поверхности GaAs(001) приготавливались химическим удалением оксидов и последующим отжигом в вакууме. Вероятность выхода и электронное сродство при адсорбции цезия и кислорода на поверхности GaAs(001) определялись методом спектроскопии квантового выхода фотоэмиссии, адаптированным для систем с параметрами, меняющимися во времени [1,2]. Для поверхностей Cs/GaAs и GaAs(Cs,O) сопоставлены зависимости вероятности выхода от электронного сродства P(*). Эти зависимости имеют форму гистерезиса. Установлено, что при θ>0.5 ML адсорбция кислорода приводит к увеличению вероятности эмиссии электронов в вакуум в 2-3 раза. Последующая адсорбция цезия на поверхности GaAs(Cs,O), приводящая к повторному формированию электронного газа в цезиевых кластерах, вновь вызывает уменьшение вероятности выхода электронов в вакуум. Полученные данные находятся в согласии с предположениями, что максимум зависимости P(θ) при малых Cs покрытиях обусловлен надъямным резонансом при прохождении электронами области пространственного заряда, а уменьшение вероятности выхода в вакуум при больших покрытиях θ>0.5 ML связано с рассеянием электронов в металлических цезиевых кластерах.

## Литература

[1] A.G. Zhuravlev et al., Appl. Phys. Lett. 105, 251602 (2014).

[2] А.Г. Журавлев и др., Письма в ЖЭТФ 98, 513 (2013)