2. Поверхность, плёнки, слои

# Особенности ВАХ пленок PbSnTe:In в режиме инжекции из контактов и ограничения тока пространственным зарядом в магнитном поле: эксперимент и расчет

А. Н. Акимов, Д. В. Ищенко, А. Э. Климов, И. Г. Неизвестный,

В. Н. Шумский, В. С. Эпов

ИФП СО РАН, пр. Ак. Лавреньева, 13, Новосибирск, 630090, Россия.

тел: (383)330-88-88, факс: (383)333-27-71, эл. почта: miracle4348@gmail.com

При гелиевых температурах в высокоомных пленках PbSnTe:In наблюдаются инжекционные токи, ограниченные пространственным зарядом (ТОПЗ) [1,2]. Особенности стационарных вольтамперных характеристик (ВАХ) в режиме ТОПЗ в области напряжений UПЗЛ, соответствующих полному заполнению ловушек с быстрым увеличением тока, определяются их концентрацией и энергетическим положением [3].

Рис. 1. ВАХ при значении В, Тл: 0(1), 0,1(2), 0,2(3), 0,4(4), 2(5), 4(6)

В настоящей работе в режиме ТОПЗ при Т=4,2К исследованы структуры типа диска Карбино с зазором 30 мкм на основе пленок PbSnTe:In/BaF2 с содержанием SnTe около 29% в магнитном поле B4 Тл, перпендикулярном плоскости подложки. В магнитном поле UПЗЛ увеличивается (Рис.1). Сложный спектр ловушек проявляется в виде серии пиков на рассчитанных из экспериментальных ВАХ  зависимостях (dI/dU)/I (Рис.2). Обсуждаются причины трансформации зависимостей с ростом магнитного поля, приводится сравнение эксперимента с расчетом на основе модели с набором дискретных уровней захвата  в запрещенной зоне PbSnTe:In [3].

Рис. 2. Зависимости вида (dI/dU)/I=f(U). Номера кривых соответствуют номерам на Рис. 1.

## Литература

- В. С. Виноградов, И. В. Кучеренко, ФТТ 9, 33 (1991).

- А. Н. Акимов, В. Г. Ерков, А. Э. Климов, Е. Л. Молодцова, С. П. Супрун, В. Н. Шумский, ФТП 39, 563 (2005).

- A. E. Klimov, and V. N. Shumsky, Physica B 404, 5028 (2009).