2. Поверхность, пленки, слои

# Гетероэпитаксиальный рост Ge на Si(100) методом горячей проволоки

С. А. Денисов1,2, А. В. Нежданов1, В. Ю. Чалков1, В. Н. Трушин1, Д. О. Филатов1, Ю. Н. Бузынин2, В. Г. Шенгуров1,2

1НИФТИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского, пр. Гагарина, 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия.

2ИФМ РАН, ул. Академическая, 7, Нижний Новгород, 603087, Россия.

тел: (831)462-31-88, факс: (831)4623-136, эл. почта: denisov@nifti.unn.ru

Эпитаксиальный рост Ge на Si-подложках представляет интерес для изготовления на них ряда приборов, таких как высококачественные Ge-на-Si фотодетекторы для инфракрасного диапазона, солнечные элементы, Ge-лазеры и др. Особенно важно, если эпитаксиальный рост Ge может быть совместим с процессом Si КМОП-технологии, в котором верхний предел по температуре составляет 450ºC. В ряде успешно развитых технологиях выращива-ния Ge на Si температура процесса превышает эту величину. Одним из перспективных методов низкотемпературного роста является метод горячей проволоки (HW CVD).

В настоящей работе впервые были выращены толстые (до 3 мкм и выше) эпитаксиальные слои Ge на Si(100)-подложках методом HW CVD при температуре 350ºC со скоростью 0,2 - 1,0 нм/с. В камеру роста высоковакуумной установки напускали чистый моногерман до давления (2÷6)·10-4 Торр, который разлагался на танталовой полоске, нагретой до 1200 - 1500ºC, в результате происходил рост слоя Ge на Si(100). Установлено, что скорость роста линейно зависит от температуры танталовой полоски.

Кристаллическое совершенство выращенных слоев исследовано методами электронографии, просвечивающей электронной микроскопии и рентгеновской дифракции. Установлено, что ширина кривой качания на полувысоте варьируется в интервале 5,7÷10,8 угл.мин. в зависимости от режимов роста. Плотность ямок травления, отождествленная с плотностью прорастающих дислокаций, составляет (3÷6)·105 см-2, что на 1,5-2 порядка величины ниже плотности дислокаций в слоях, выращенных другими методами [1].

Дополнительно слои Ge на Si(100) были идентифицированы методом конфокальной рамановской микроскопией. Установлено, что резкий пик на спектре в области 300 см-1 указывает на наличие связи Ge-Ge.

По данным атомно-силовой микроскопии слои Ge имеют терасчатую структуру, что свидетельствует о слоевом механизме их роста. Среднеквадратичная шероховатость (RMS) на скане 5×5 мкм2 составляет ~0,8 нм.

Выращенные слои использовались при создании фотоприемников на λ = 1,3 и 1,55 мкм.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (№ 14-02-31370 мол_а;  №15-02-99664) и Президента РФ (МК-7021.2015.2).

## Литература

[1]	Y.H.Tan, C.S Tan, Thin Solid Films 520, 2711 (2012).