3. Гетероструктуры и сверхрешетки

# Отрицательная проводимость и разогрев электронного газа в одномерных полупроводниковых сверхрешетках

Ю. Ю. Романова1

1 Институт Физики микроструктур РАН, Н.Новгород, ГСП-105, 603950, Россия

тел: (831)417-94-82, факс: (831)417–94–64, эл. почта: jul@ipm.sci-nnov.ru

Уникальные электрические свойства полупроводниковых сверхрешеток (СР), такие как абсолютная и дифференциальная отрицательные проводимости [1-3], самоиндуцированная и индуцированная прозрачности [2] обусловлены динамикой электронов в узких энергетических минизонах и релаксационными процессами, приводящими к разогреву электронного газа. Обычно рассматриваемые приближения одного или двух времен релаксации не учитывают перераспределение энергии и импульса между степенями свободы электрона, что может существенно влиять на нелинейные свойства СР. В частности, в одномерной СР был предсказан существенный сдвиг областей статической отрицательной дифференциальной проводимости (ОДП) как по току, так и по напряжению [4]. В двух- и трехмерных СР перераспределение энергии и импульса приводит к дополнительной модуляции амплитуды переменного тока под действием бигармонического электрического поля с ортогонально поляризованными компонентами [5].

В настоящей работе мы рассмотрено влияние такого перераспределения на проводимости СР и её прозрачносить в поле вида: E=E0+E1cos(). Рассмотрим уравнение Больцмана с тремя механизмами релаксации с временами: 1, – упругое и неупругое и ee – время межэлектронных столкновений. Установлено, что разогрев электронного газа существенно анизотропен и зависит от соотношения =p/, где p-1=1-1+ee-1+-1. Он приводит к заметному сдвигу ОДП и уменьшению максимального тока на ВАХ (рис.1). Пренебрежение разогревом может привести к ошибкам при экспериментальном определении времён релаксации.

Рис. 1. (а) Зависимость средней продольной (1) и поперечной (2) энергии электрона от электрического поля. 1/=2.405. =eEd/ħ

(b) Вольт-амперная характеристики (ВАХ) СР с различными  и амплитудами E1. =1 – жирные, =0.1 – тонкие кривые.

Работа выполнена при финансовой поддержке РАН, РФФИ (грант 13-02-00734)

## Литература

[1]	L. Esaki and R. Tsu, IBM J. Res. Dev. 14, 61 (1970).

[2] Л. К. Орлов, Ю. А. Романов ФТТ 19, 9, 726 (1977).

[3] B. J. Keay, S. Zenner, S.J. Allen, K.O. Maranovski, A.C. Gossard, U. Bhattacharya, M.J.W. Rodwell, Phys. Rev. Lett. 75, 4102 (1995)

[4] Ю.А. Романов, Е.В. Демидов, ФТТ, 41, 9, 1698 (1999).

[5] Y.A. Romanov, J.Y. Romanova, L.G. Mourokh, N.J. M. Horing, Phys. Rev. B 66, 045319 (2002).