4. Двумерные системы

# Квантовый эффект Холла в системе дираковских фермионов 
на основе HgTe

Д.А. Козлов1,2, З.Д. Квон1,2,  Н.Н. Михайлов1, С.А. Дворецкий1

1Институт физики полупроводников СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия

2Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, Россия

Изучены особенности квантового эффекта Холла (КЭХ) в системе бесщелевых дираковских фермионов в HgTe квантовых ямах с критической толщиной 6.6 нм, соответствующей переходу от прямого к инвертированному спектру. Исследование КЭХ проводилось как вблизи дираковской точки в условиях малых температур (T = 0.2-2.2 K) и слабых магнитных полей (до 1 Тл), так и при высоких концентрациях дираковских электронов (вплоть до Ns = 1.5×1012 см-2), сильных магнитных полях (до 34 Тл) и высоких температурах (до 80 К).

Установлено, что поведение КЭХ является асимметричным относительно дираковской точки: при самой низкой температуре (0.2 К) квантование дырочных фермионов наблюдается в слабых магнитных полях вплоть до 0.15 Тл, тогда как в электронной части дираковского конуса оно возникает только в полях около 0.5 Тл. Подобная асимметрия объясняется влиянием боковых максимумов в валентной зоне, формирующих долины тяжелых дырок, выполняющих роль резервуара, а также экранирующих флуктуационный потенциал. На основании анализа поведения диссипативной компоненты проводимости в окрестности дираковской точки сделан вывод о существовании нулевого уровня Ландау в этой точке.

Исследование поведения диссипативной и холловской компонент тензора сопротивления при высоких концентрациях и больших магнитных полях показало наличие хорошо выраженного режима КЭХ при азотной температуре. Величины активационной энергии, полученные на основе анализа температурной зависимости минимумов xx, оказались близкими для факторов заполнения v = 1 и 2. Этот факт указывает на сохранение большой величины g-фактора (порядка 30–40) в больших магнитных полях.

Рис. 1. (a) - Зависимость xx(Vg) вблизи дираковской точки, измеренная в магнитных полях от 0 до 0.4 Тл. (b) - зависимости xx(Vg) и xy(Vg), измеренные в магнитном поле 34 Тл и при температуре 80 К.