14. Топологические изоляторы

# Магнитоемкостная спектроскопия трехмерного топологического изолятора на основе HgTe

Д.А. Козлов1,2, З.Д. Квон1,2, D. Weiss3, Н.Н. Михайлов1, С.А. Дворецкий1

1Институт физики полупроводников СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия

2Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, Россия

3Experimental and Applied Physics, University of Regensburg, Regensburg, Germany

В данной работе представлены результаты экспериментального исследования 3D ТИ на основе высокоподвижной ( ~ 4×105 сm2/(В•с)) напряженной пленки HgTe, оснащенной затвором. Для одного и того же образца в одних и тех же условиях (T = 1.5 К и B до 10 Тл) проведены подробные емкостные и транспортные измерения. Обе методики использовались для получения информации о формировании уровней Ландау (УЛ). На полученных диаграммах, представленных на рис. 1, наблюдается множество электронных УЛ. Обе методики чувствительны к заполнению объемных зон: на обеих диаграммах наблюдаются хорошо выраженные изломы УЛ, расположенные при Vg ~ 4.5 В, что соответствует EF = EC. В режиме EF > EC (Vg > 4.5 В), когда поверхностные электроны сосуществуют с объемными, на транспортной диаграмме наблюдается сложная структура УЛ. Напротив, на емкостной диаграмме наблюдаются однородная и простая структура УЛ во всем диапазоне Vg. Этот факт позволяет предположить, что емкостная спектроскопия чувствительна к вариации плотности состояний носителей лишь одного типа, очевидно поверхностных электронов, расположенных ближе к затвору. Поэтому емкостная спектроскопия является методикой исследования свойств дираковских электронов, расположенных на одной поверхности, эффективной даже в условиях наличия объемных носителей.

Рис. 1. Сравнение диаграмм уровней Ландау, полученных из транспортных и емкостных измерений. Аналогично работе [1] идентифицированы затворные напряжения, соответствующие положению уровня Ферми вблизи точки зарядовой нейтральности (CNP), потолка валентной зоны (Ev) и дна зоны проводимости (Ec).

## , Литература

[1]	D.A. Kozlov, Z.D. Kvon, E.B. Olshanetsky et al, PRL 112, 196801 (2014).