4. Двумерные системы.

Осцилляции магнитопроводимости двумерного электронного газа, индуцированные мощным терагерцовым излучением

З.Д.Квон1, T.Herrman2, Д.А.Козлов1, С.Н.Данилов2, В.В.Бельков, B. Jentzsch2,

P. Olbrich2,  С.Д.Ганичев, D. Weiss2

1ИФП СО РАН, пр. Лаврентьева, 13,  Новосибирск, 630090, Россия

2University of Regensburg, Regensburg, Germany

тел.: (383)330-67-33, факс: (383)330-27-71,  почта: kvon@isp.nsc.ru

Представлены результаты изучения отклика двумерного электронного газа (ДЭГ) в GaAs квантовой яме на воздействие мощного импульсного терагерцового излучения частотой 0.61 ТГц и 1.07 ТГц. Экспериментальные образцы представляли собой диски Корбино с внутренним радиусом din = 0.65 mm и внешним dout = 2.13 mm, изготовленные на основе ДЭГ, имеющего концентрацию электронов Ns = (7-8)∙1011 см-2 и подвижность μ ≈∙106 см2/В∙с. Терагерцовый отклик магнитопроводимости (МП) этих дисков измерялся при температурах 2 К - 4.2 К и в магнитных полях до 5 Т. В качестве источника мощного терагерцового излучения служил импульсный субмиллиметровый лазер мощностью около 10 кВт, с длительностью импульсов около 100 нс и частотой следования 1 Гц. Полученные результаты можно сформулировать следующим образом:

1. При освещении образцов излучением на частоте 0.61 ТГц в ДЭГ возникают осцилляции магнитопроводимости большой амплитуды, сравнимой и выше величины темновой МП. Положение максимумов и фазы этих осцилляций полностью соответствуют таковым для осцилляций МП малой амплитуды (порядка 1%), возникающих под воздействием непрерывного терагерцового излучения слабой мощности (около 10 мВт) [1] и являющихся осцилляциями МП, родственными индуцированным микроволновым излучением [2]. Таким образом, рост мощности терагерцового излучения на 5-6 порядков не подавляет эффект, а наоборот приводит к росту амплитуды осцилляций на два порядка. Более того, наблюдаемая в эксперименте отрицательная фотопроводимость указывает на возможную реализацию состояния с нулевой проводимостью.

2. Повышение частоты до 1.07 ТГц сохраняет и высокую амплитуду осцилляций и их большие номера (до 10). Однако поведение их амплитуды при изменении магнитного поля становится нерегулярным и возникает ее модуляция с более низкой частотой.

3. Зависимость амплитуды осцилляций от мощности излучения носит при малых мощностях линейный характер, затем при дальнейшем увеличении мощности рост начинает замедляться и наконец зависимость выходит на насыщение, скорее всего, из эффектов разогрева.

4. Проведен эксперимент по определению влияния знака циркулярной поляризации излучения на поведение осцилляций, индуцированных мощным терагерцовым излучением. Он показал, что изменение знака циркулярной поляризации не меняет ни амплитуды ни положения осцилляций, тогда как резонансная циклотронная фотопроводимость демонстрирует ожидаемую зависимость от знака циркулярной поляризации.

- Литература

[1] . З.Д.Квон, Д.А.Козлов, С.Н.Данилов и др. Письма в ЖЭТФ,  97, 45  (2013).

[2] 3. M.A. Zudov et al, Phys. Rev. Lett. 91, 096803 (2003)