4. Двумерные системы

# Сверхмедленная спиновая релаксация в системе двумерных электронов

А. В. Горбунов, Л. В. Кулик, А. С. Журавлев, В. Б. Тимофеев, И. В. Кукушкин

Институт физики твердого тела РАН, ул. Академика Осипьяна, 2, Черноголовка, 142432, Россия.

тел: (496)522-83-14, факс: (496)522-81-60, эл. почта: gorbunov@issp.ac.ru

Исследована кинетика спиновой релаксации электрона в составе триплетного магнитоэкситона в двумерной электронной системе в режиме целочисленного квантового эффекта Холла с фактором заполнения  = 2. Экситон образован в двумерной электронной системе в зоне проводимости: электроном на нижайшем незаполненном уровне Ландау и дыркой на верхнем полностью заполненном уровне Ландау, − и поэтому является нижайшим по энергии возбуждением [1, 2]. Полный спин экситона равен единице (S = 1), а проекции спина на направление магнитного поля Sz = −1, 0 и +1. Излучательная рекомбинация триплетного экситона в дипольном приближении запрещена («темный» экситон), поэтому при достаточно низкой температуре оптическое возбуждение неравновесных электронов на более высокие уровни Ландау должно приводить к накапливанию триплетных экситонов в нижайшем энергетическом состоянии: S = 1, Sz = −1 (в GaAs с учетом отрицательного g-фактора S = Sz = 1) и к изменению, таким образом, спинового состояния всей электронной системы.

Разработана техника детектирования заселенности электронных уровней Ландау с помощью резонансного отражения. Электронная спиновая релаксация анализировалась путем измерения кинетики фотоиндуцированного резонансного отражения, спектроскопии фотолюминесценции и неупругого рассеяния света. Обнаружено, что в высококачественных гетероструктурах на основе GaAs/AlGaAs (электронная концентрация 0.5-2.5х1011 см-2, подвижность 5-20х106 см2/В∙с), триплетные экситоны релаксируют чрезвычайно медленно. При температуре Т < 1 K в квантовой яме шириной 35 нм время релаксации  ≥ 100 мкс и от Т не зависит, что соответствует современным теоретическим представлениям, согласно которым аннигиляция триплетных экситонов происходит с испусканием высокоэнергетичных акустических фононов, а расчет, проведенный в работе [3], дает еще более длинное время  = 7 мс. С ростом магнитного поля и увеличением ширины квантовой ямы время  растет, что также не противоречит фононному механизму. Вопреки предсказаниям [3] характер кинетики – экспоненциальный, и это заставляет предположить, что канал релаксации через экситон-экситонное рассеяние с испусканием фонона менее эффективен, чем аннигиляция одиночного экситона с испусканием двух и или даже трех фононов. Выше Т ≈ 1 K скорость спиновой релаксации растет активационным образом:  = 1exp(/T), − с характерным временем 1 = 1 нс и энергией активации  ≈ 11 K, что близко к сумме измеренной в эксперименте энергии связи экситона и зеемановского расщепления, ~7.5 K.

## Литература

- [1]	S. Dickmann and I. V. Kukushkin, Phys. Rev. B 71, 241310 (2005).

- [2]	L. V. Kulik, I. V. Kukushkin, S. Dickmann, et al, Phys. Rev. B 72, 073304 (2005).

[3]	S. Dickmann, Phys. Rev. Lett. 110, 166801 (2013).