12. Полупроводниковые приборы и устройства

# Управление модовым составом излучения торцевых полупроводниковых лазеров с резонансно-связанными волноводами

Н. Ю. Гордеев1,2, А. С. Паюсов1,2, Ю. М. Шерняков1,2, Н. А. Калюжный1, С. А. Минтаиров1, М. В. Максимов1,2

1ФТИ им. А.Ф. Иоффе, ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург 194021, Россия

2СПб АУ НОЦНТ РАН, ул. Хлопина, 8/3, Санкт-Петербург, 194021, Россия

тел: (812)297-36-20, факс: (812)297-10-17, эл. почта: gordeev@switch.ioffe.ru

Наиболее привлекательным с точки зрения практического применения лазерного диода является сочетание одномодового излучения и высокой оптической мощности. Одним из эффективных путей улучшения характеристик лазерных диодов считается увеличение размера оптической моды в плоскости, перпендикулярной p-n переходу [1]. При этом для сохранения качества лазерного пучка следует подавлять вертикальные моды высокого порядка.

В работе обсуждается конструкция широкого лазерного волновода на основе новой концепции резонансно-связанных волноводов, получившей название CLOC (Coupled Large Optical Cavity). Предлагаемая конструкция основана на эффекте оптического туннелирования [2] и позволяет селективно исключать из лазерной генерации вертикальные моды высокого порядка широкого активного волновода за счёт их резонансного туннелирования в связанные пассивные волноводы. Теоретически показано, что широкий волновод, многомодовый в стандартных торцевых лазерах, в CLOC лазерах эффективно поддерживает генерацию только фундаментальной моды, которая за счёт расширенного волновода имеет существенно меньшую расходимость. Экспериментально продемонстрированы InGaAs/GaAs CLOC лазеры c длиной волны излучения 1,04 мкм и толщиной волновода 2,5 мкм, работающие во всём диапазоне токов накачки на фундаментальной вертикальной моде, имеющей расходимость ~21 град. Референсные лазеры с волноводом стандартной конструкции такой же толщины работали на модах высокого порядка. Обсуждается возможность использования предлагаемой конструкции для уменьшения расходимости лазерного пучка вплоть до величин 10-15 град.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №13-02-12184).

## Литература

[1] Д. М. Демидов и др., Мощные лазерные диоды с длиной волны излучения 808 нм. 3. Пути повышения мощности излучения, Научное Приборостроение, 23(2), 129–138 (2013).

[2] A. Hardy, W. Streifer, Coupled mode theory of parallel wave-guides, Journal of Lightwave Technology, 3(5), 1135-1146 (1985).