11. Метаматериалы и фотонные кристаллы. Нанофотоника.

# Плазмонный резонанс в новых металло-полупроводниковых метаматериалах AsSb-AlGaAs

В. И. Ушанов1, В. В. Чалдышев1, Н. А. Берт1, В. Н. Неведомский1, Н. Д. Ильинская1, Н. М. Лебедева1, М. А. Яговкина1, В. В. Преображенский2, М. А. Путято2, Б. Р. Семягин2

1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия.

2Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, пp. Ак.Лавpентьева, 13, Новосибиpск, 630090, Россия.

тел: (812)292-73-93, эл. почта: ushanovvi@mail.ioffe.ru

Металло-полупроводниковые метаматериалы позволяют усилить взаимодействие света с веществом, за счет резонансного поглощения и рассеяния света плазмонными возбуждениями в системе металлических наночастиц, помещенных в диэлектрическую среду. Условие такого резонанса – Re(εm+2εs)=0, где εs и εm – диэлектрические функции полупроводниковой и металлической компонент метаматериала, соответственно.

Целью данной работы являлось создание и исследование новых метаматериалов на основе полупроводниковой матрицы AlGaAs, содержащей развитую систему металлических нановключений AsSb.

Исследованные слои AlGaAs(Sb) выращивались методом молекулярно-лучевой эпитаксии при низкой температуре (200°C). Послеростовой отжиг структур вызывал самоорганизацию неупорядоченных массивов нановключений металла AsSb в объёме эпитаксиального слоя AlGaAs. Исследования микроструктуры образцов осуществлялись методом просвечивающей электронной микроскопии, показавшей, что средний радиус нановключений зависел от температуры отжига и варьировался нами от 6 до 8 нм.

Нами экспериментально исследовались спектры оптического отражения и пропускания, из которых были получены спектры экстинкции света (рис.1) в системе нановключений AsSb в AlGaAs. Во всех спектрах наблюдался широкий пик плазмонного резонанса, энергия и полная ширина на половине высоты которого составили (1.47±0.01) эВ и (0.19±0.01) эВ, соответственно.

Рис. 1. Экспериментальный (сплошная линия) и расчетный (штриховая линия) коэффициенты оптической экстинкции в зависимости от энергии фотонов.

- Для количественного описания экспериментальных данных был выполнен численный расчёт коэффициента оптической экстинкции по теории Ми в дипольном приближении (рис.1, штриховая кривая). В качестве подгоночного параметра выступала плазменная энергия для свободных нановключений AsSb в вакууме, которая составила 7.38 эВ. Расчётная энергия плазмонного резонанса для нановключений AsSb в матрице AlGaAs – 1.48 эВ, а полная ширина на половине высоты – 0.18 эВ.