6. Спиновые явления, спинтроника, наномагнетизм.

# Создание магнитных полупроводниковых гетеропереходов            p-In1-хMnхSb/n-InSb методом импульсного лазерного осаждения

О. А. Новодворский1, Л. С. Паршина1, О. Д. Храмова1, В. А. Михалевский1, С. Ф. Маренкин2, И. В. Федорченко2, А. Н. Аронов2, Б. А. Аронзон3

1 Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН, ул. Святоозер-ская, 1, Шатура, Московская обл., 140700, Россия.

2 Институт общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН, Ленинс-кий просп., 31, Москва, 119991, Россия.

3 Национальный исследовательский центр «Курчатовский Институт», пл. Курча-това, 1, Москва, 123182, Россия.

тел: (49645)222-00 доб. 152, факс: (49645)2-25-32, эл. почта: onov@mail.ru

Методом импульсного лазерного осаждения получены пленки In1-хMnхSb p-типа из сплавных мишеней InSb–MnSb с концентрацией марганца х = 0,035 (эвтектика); 0,05; 0,1; 0,2. Ферромагнетизм в системах AIIIBV–MnSb определяют нанокластеры MnSb [1] или дефекты замещения ионами марганца с однородным распределением [2,3]. Исследована зависимость электрофизических параметров пленок In1-хMnхSb от величины х. Все пленки демонстрируют проводимость p-типа. На подложках InSb n-типа сформированы гетеропереходы р-In1-хMnхSb/n-InSb. Исследование магнитных и транспортных свойств пленок In1-хMnхSb показали наличие нелинейной зависимости Холловского сопротивления от величины магнитного поля для х = 0,035 и х = 0,1. Это свидетельствует о наличии спиновой поляризации в пленках. Исследованы магнетотранспортные характеристики гетеропереходов p-In1-хMnхSb/n-InSb. Они демонстрируют изменение магнетосопротивления при прямом смещении ВАХ. На Рис.1 проде- монстрированы ВАХ гетероперехода In1-хMnхSb /n-InSb для разных направлений магнитного поля. Изменение ВАХ наблюдалось в поле, как в плоскости структуры, так и перпендикулярно ей. Изменение магнетосопро- тивления в перпендикуляр- ном плоскости гетеро-структуры поле 0,15 Т при комнатной температуре составило около 900% для концентрации Mn 3,5%.

Рис. 2. ВАХ гетероперехода p-In1-хMnхSb/n-InSb (х = 0,035), измеренные при 300К: 1 - B = 0 Tл; 2, 3 - B = 0,15 Tл, поле в плоскости гетероперехода; 4,5 - B = 0,15 Tл поле ┴ плоскости гетероперехода.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (15-07-03580, 14-47-03605, 14-03-90004, 14-02-00586, 14-07-00688, 15-53-04063, 15-07-03331, 15-29-01171).

## Литература

[1] A.V. Kochura, B.A. Aronzon, K.G. Lisunov, et al., J. Appl. Phys. 113, 083905 (2013).

[2] N. D. Parashar, N. Rangaraju, V. K. Lazarov, et al., Phys. Rev. B 81, 115321 (2010).

[3] J. A. Peters, N. Rangaraju, C. Feeser et al, Appl. Phys. Lett. 98, 193506 (2011).