2. Поверхность, пленки, слои.

# Импульсное лазерное осаждение прозрачных проводящих слоев SnO2:Sb на гибких легкоплавких органических подложках для оптоэлектронных применений

Л. С. Паршина1, О. А. Новодворский1, О. Д. Храмова1, В. А. Михалевский1,       А. В. Шорохова1, И. А. Петухов2, Ф. Н. Путилин2, М. Н. Румянцева2

1 Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН, ул. Святоозер-ская, 1, Шатура, Московская обл., 140700, Россия.

2 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, Москва, 119991, Россия.

тел: (49645)222-00 доб. 152, факс: (49645)2-25-32, эл. почта: ParshinaLiubov@mail.ru

В настоящее время интенсивно разрабатываются  новые прозрачные пленочные покрытия на легкоплавких гибких подложках для применения в портативной электронике, широкоформатных дисплеях, многофункциональных стеклах, солнечных батареях на гибкой основе, пластиковых окнах кабин пилотов [1]. Такие покрытия должны обладать высоким коэффициентом пропускания в видимой области спектра и низким удельным сопротивлением и формироваться при комнатной температуре. В качестве таких материалов широко используются пленки прозрачных проводящих оксидов, например, SnO2:Sb, для которого есть перспектива снижения температуры роста [2]. Метод импульсного лазерного осаждения с управлением энергией факела при синтезе тонких пленок SnO2:Sb позволит наносить эти материалы на гибкие органические подложки благодаря значительному снижению температуры кристаллизации пленок за счет увеличения энергии частиц в плазменном факеле [3].

На гибких легкоплавких органических подложках из полиэтилентерефталата (ПЭТ) получены тонкие пленки SnO2:Sb методом импульсного лазерного осаждения в бескапельном режиме при абляции эксимерным KrF и гармониками Nd:YAG лазера. Полученные плёнки исследовались методами рентгеновской дифракции, СЭМ и АСМ. Установлено влияние энергетического спектра осаждаемых частиц на электрофизические характеристики пленок (проводимость, концентрация и подвижность носителей). Установлено влияние толщины пленок на проводимость, прозрачность и морфологию. По спектрам пропускания пленок исследована зависимость изменения ширины запрещенной зоны от условий осаждения пленок. Определены оптимальные условия получения пленок SnO2:Sb на гибких ПЭТ подложках с точки зрения высокой проводимости и прозрачности в видимой области спектра при максимально низкой температуре подложки (< 300 °С). Полученные при комнатной температуре на гибких ПЭТ подложках пленки SnO2:Sb обладают низким удельным сопротивлением (ρ ~ 10-3 Ом·см) и прозрачностью ~ 85 % в диапазоне 400 - 800 нм.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (14-07-00408, 15-38-20369).

## Литература

[1] D.S. Ginley, H. Hosono, D.C. Paine, Handbook of Transparent Conductors, New York, Springer Science+Business Media, 533 (2010).

[2] H. Kima and A. Pique. Appl. Phys. Lett. 84, 218 (2004).

[3] L.S. Parshina, O.A. Novodvorsky, O.D. Khramova, et al. Computational nanotechnology. 1, 62 (2014).