4. Двумерные системы

# Влияние структуры метаморфного буфера и ориентации подложки на подвижности электронов в двумерном канале

Л.Н. Овешников1, В.А. Кульбачинский1,2, Р.А. Лунин2, Н.А. Юзеева3, Г.Б. Галиев3, С.С. Пушкарев3

1 НИЦ «Курчатовский институт», пл. Курчатова, 1, Москва, 123182, Россия

2 МГУ имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, Москва, 119991, Россия

3 ИСВЧПЭ РАН, Нагорный проезд, 7, стр.5, Москва, 117105, Россия

тел: (916)644-87-34, эл. почта: oveshln@gmail.com

Развитие СВЧ электроники во многом связывается с HEMT (high electron mobility transistor) гетероструктурами с двумерными носителями заряда. Высокая подвижность электронов в таких структурах позволяет получать быстродействующие полупроводниковые устройства. Одним из приемов для повышения подвижности является использование в качестве активного слоя гетероструктуры материала с малой эффективной массой электронов, что, в случае квантовой ямы AlyGa1−yAs/InxGa1−xAs, соответствует большим значениям содержания индия x. Однако, из-за отсутствия подходящих подложек, рост гетероструктур с высоким содержанием In неизбежно сопровождается возникновением дислокаций и остаточных напряжений. Возникающие из-за рассогласования параметров решеток подложки и растущего слоя напряжения релаксируют, образуя прорастающие дислокации и дислокации несоответствия. Для роста подобных систем обычно используют метаморфный буфер (МБ), который позволяет уменьшить величину остаточного напряжения и плотность дислокаций, за счет плавного изменения состава [1,2].

В настоящей работе изучалось влияние дизайна МБ и ориентации подложки GaAs на подвижности электронов в разных кристаллографических направлениях в квантовых ямах In0.70Al0.30As/In0.76Ga0.24As/In0.70Al0.30As, δ-легированных Si. Из эффекта Шубникова – де Гааза (ШдГ) были определены электронные подвижности раздельно в нескольких заполненных подзонах размерного квантования. Расчетная анизотропия подвижностей соответствует экспериментальным данным анизотропии сопротивлений. Полученные результаты показали, что ступенчатый буфер оказывается почти также эффективен в сдерживании прорастающих дислокаций и поля остаточных напряжений, как и более сложный в получении буфер с линейно изменямым составом и внедренными сверхрешетками. При этом подвижность электронов во второй подзоне размерного квантования в образце с линейным МБ оказывается невысокой. Использование разориентированных на 2˚ подложек GaAs, позволяет повысить концентрацию электронов, за счет лучшей встраиваемости атомов примеси при росте на вицинальной поверхности, однако, снижает электронную подвижность, ввиду увеличения шереховатости гетерограниц, а значит и интенсивности рассеяния на них.

## Литература

[1]	G.B. Galiev, I.S. Vasil’evskii, S.S. Pushkarev, E.A. Klimov, R.M. Imamov, P.A. Buffat, B. Dwir, E.I. Suvorova. J. Cryst. Growth 366, 55 (2013).

[2] Г.Б. Галиев, С.С. Пушкарёв, А.С. Орехов, Р.Р. Галиев, Е.А. Климов, П.П. Мальцев, Р.М. Имамов. Кристаллография 59, 471 (2014).