10. Углеродные наноматериалы

# Влияние дефектов и примесных комплексов, создаваемых контролируемым образом, на оптические и электрофизические свойства графена, синезированного на 6Н-SiC

В.Ю.Давыдов, А.Н. Смирнов, В.М. Микушкин, С.П. Лебедев, А.А. Лебедев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Политехническая 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия

тел: (812) 292-71-25, факс: (812) 297-10-17, эл. почта: shura.lebe@mail.ioffe.ru

Потенциальные возможности структурно-совершенного графена очень велики, однако наличие структурных дефектов, которые могут появиться во время роста или последующей обработки, ухудшают характеристики приборных структур на его основе. Мы сообщаем о результатах исследований, направленных на изучение влияния точечных дефектов и их комплексов с основными примесями, созданных контролируемым образом, на характеристики слоёв графена и структур на его основе. В качестве объекта исследований изучались пленки графена, выращенные на подложке  карбида кремния (6H-SiC) методом сублимации в вакууме [1,2]. Были использованы различные методы создания собственных дефектов, в том числе: облучение ионами He+ c энергиями 0.5 и 2.0 кэВ; быстрыми электронами с энергией 1 МэВ; а также протонами (диапазон энергий 25–150 кэВ). Для введения примесей была применена ионная имплантация.

Рис. 1. Спектры КРС исходного слоя графена, синтезированного на подложке 6Н-SiC, и слоев графена, облученных ионами He+ с энергиями 2.0 и  0.5 кэВ с различными дозами. Из спектров удалены полосы, обусловленные вкладом подложки 6Н-SiC.

Исследования атомной природы собственных дефектов, примесных центров и комплексов осуществлялись методами оптической спектроскопии и электрическими методами (I–V характеристики, эффект Холла, магнетосопротивление). Определение доминирующих типов взаимодействия собственных дефектов с основными легирующими примесями в графене позволит лучше понять их влияние на его электрофизические и оптические свойства. Мы рассчитываем, что результаты наших исследований будут способствовать развитию технологии создания высококачественных приборных структур на основе графена.

## Литература

- [1] А.А. Лебедев, И.С. Котоусова, А.А. Лаврентьев, С.П. Лебедев, И.В. Макаренко, В.Н. Петров, А.Н. Титков, «Формирование наноуглеродных пленок на поверхности SiC методом сублимации в вакууме»,  ФТТ 51, 783 (2009).

- [2] V.M. Mikoushkin , V.V. Shnitov , A.A. Lebedev , S.P. Lebedev , S.Yu. Nikonov , T. Iakimov , O.Yu. Vilkov , R. Yakimova «Size confinement effect in graphene grown on 6H-SiC (0001) substrate», CARBON 86, 139 ( 2015).