12. Полупроводниковые приборы и устройства: технология, методы исследования, наноприборы

_____________________________________________________________________________

Квантовый каскадный лазер, излучающий в ИК области спектра около 10 мкм

И. И. Засавицкий1, М. Д. Кузьмичев1, А. Н. Зубов1, А. А. Мармалюк2, М. А. Ладугин2, А. А. Падалица2, А. В. Лобинцов2, Ю. В. Курнявко2, С. М. Сапожников2, Т. А. Багаев2, А. Ю. Андреев2, В. А. Симаков2, С. С. Зарубин3

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, Ленинский пр. 53, Москва, ГСП-1, 119991, Россия

2 ОАО «НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха», ул. Введенского, 3 корп. 1, Москва, 117342, Россия

3 Московский физико-технический институт (государственный университет), Институтский пер., д. 9,  г. Долгопрудный Московской обл., 141700, Россия

Создание инжекционных лазеров, излучающих в ИК области спектра около 10 мкм,  является актуальной задачей для молекулярной спектроскопии высокого разрешения, для  высокочувствительного спектрального газоанализа в реальном масштабе времени, для диагностики выдыхаемого воздуха, для оптической связи в окне пропускания атмосферы.  С этой целью на основе гетеропары GaAs/Al0,45Ga0,55As был разработан квантовый каскадный лазер (ККЛ) с длиной волны излучения около 10 мкм. Проведен расчет энергетической диаграммы ККЛ. Выбрана классическая схема ККЛ с вертикальным оптическим переходом в квантовой яме и с последующим рассеянием на LO-фононе.

Лазерные гетероструктуры были выращены методом МОС-гидридной эпитаксии на подложках (100)GaAs. Омические контакты и волноводные слои легировались кремнием в диапазоне концентраций от 4x1016 до 5x1018 см-3. Рентгеновские измерения проводились для определения однородности и воспроизводимости периодов каскадной структуры. Измерения с помощью просвечивающего электронного микроскопа показали, что толщины эпитаксиальных слоев соответствует технологической скорости роста.

Методом фотолитографии и травления изготовлены полоски шириной 15-30 мкм и длиной (длина резонатора) 3 мм. Лазеры припаивались на медный держатель через сплав Cu+W для термического согласования при низкотемпературных измерениях. Испытания лазеров проводились при 77 К в импульсном режиме с длительностью импульса 1 мкс и частотой повторения 170 Гц. Пороговая плотность тока находилась в пределах 2-4 кА/см2. Длина  волны излучения составляла 9,64 мкм. Лазеры генерировали на одной моде при превышении тока над пороговым значением на 20 %. Мощность излучения в многомодовом режиме достигала 200 мВт.