1. Объемные полупроводники

# Исследование объемных характеристик Zn-Se с помощью двухфотонной конфокальной микроскопии

В.П. Калинушкин (представляющий автор)1, О.В. Уваров1, А.А. Гладилин1   Н.Н. Ильичев1, В.П. Данилов1, М.И. Студеникин1, Е.М. Гаврищук2, В.Б. Иконников2,, С.А. Родин2, Д.В. Савин2, Н.А. Тимофеева2

1ИОФ РАН, ул. Вавилова, д. 38, Москва, 119991, Россия.

2ИХВВ РАН, ул. Тропинина, д. 49, Н.Новгород, 603950, Россия.

тел: (495)135-13-30, факс: (499)503-81-26, эл. почта: vkalin@mail.ru

В данном докладе показано, что использование современных установок многофотонной конфокальной микроскопии позволяет снимать карты излучательной рекомбинации Zn-Se по объему до глубин порядка 1 мм с шагом по глубине несколько мкм и пространственным разрешением порядка 1 мкм и определять объемные времена жизни. Излагаются результаты исследования карт межзонной и «примесной» (в диапазоне 0.5-0.7 мкм) люминесценции нелегированного и легированного железом поли и моно Zn-Se. Поликристаллы синтезировались методом химического осаждения из газовой фазы. Нелегированные кристаллы получены методом свободного роста на ориентированной в плоскости (111) подложке монокристаллического ZnSe. Легирование же6лезом проводилось с помощью термодиффузии. В данной работе использовались конфокальные микроскопы фирмы CarlZeiss LSM 710

Рис. 1. Спектр люминесценции монокристалла ZnSe легированного Fe

NLO и CarlZeiss LSM 510 NLO. Двухфотонное возбуждение осуществлялось лазером с перестройкой длинны волны в диапазоне 0,75-1 мкм. Спектры люминесценции регистрировались в диапазоне 400-700 нм с разрешением по длине волны 3 и 10нм. Регистрация времени жизни осуществлялась с помощью приставки FLIM (флуоресцентная микроскопия в реальном времени). Эти параметры хорошо подходят для исследования кристаллов ZnSe, ширина запрещенной зоны которого составляет 2,7 эВ. В результате имеется возможность осуществлять на указанных выше приборах двухфотонное возбуждении и регистрацию межзонной и, по крайней мере, части примесной люминесценции (в диапазоне 0,48-0,7 мкм). Показано, в частности, что спектры люминесценции существенно меняются в одних и тех же образцах в зависимости от расстояния от поверхности и от наблюдаемых дефектов структуры (Рис. 1, 2). Проводится анализ полученных результатов, и рассматриваются возможности исследования с помощью этой методики других полупроводниковых материалов.

Рис. 2. Спектры люминесценции монокристалла ZnSe легированного Fe в зоне границе зерна (1) и вне зоны границы зерна (2)