2. Поверхность, пленки, слои

# Спектры возбуждения и кинетика люминесценции экситонов, автолокализованных на состояниях поверхностных димеров в нанокристаллах кремния

Б. А. Андреев1,3, О. Б. Гусев2,А. Н. Яблонский1,3, А. В. Ершов3, Д. А. Грачев3, И. Н. Яссиевич2, З. Ф. Красильник1,3

1Институт физики микроструктур РАН, ул.Академическая, 7, д. Афонино, Нижегородская обл., 603087, Россия

2 Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия

3 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, пр. Гагарина, 23. Нижний Новгород, 603950,Россия.

тел: (831) 417–94–81, факс: (831) 417–94–64, эл. почта: boris@ipmras.ru

## Структуры с кремниевыми нанокристаллами в диэлектрических и полупроводниковых матрицах интенсивно исследуются в связи с квантово-размерными эффектами и важными приложениями в качестве излучающих и фотовольтаических устройств [1]. Наличие коротковолновой границы эмиссии экситонов в NC-Si в SiO2 вблизи ~ 0.6 мкм (энергия ~ 2.0 эВ), которая не следует из условий квантово-размерного ограничения, привело к предположению о важной роли автолокализованных экситонов (STE-Self-Trapped Exciton) в процессах эмиссии нанокристаллов кремния, внедренных в матрицу SiO2 [2].

- В данной работе в экспериментах с перестраиваемым по длине волны импульсным возбуждением и наносекундным временным разрешением зарегистрированы спектры и кинетика люминесценции, а также спектры возбуждения люминесценции STE, связанных с поверхностными Si-Si-димерами в нанокристаллах кремния в матрице SiO2. Полоса люминесценции STE с максимумом вблизи 1.17 eV демонстрирует медленную кинетику релаксации (STE=5.9 и 5.3 ms) и время спада люминесценции не зависит от длины волны наблюдения и среднего размера кристаллов, что соответствует излучательным переходам STE, идущим со стабильного энергетического уровня. В докладе обсуждаются наблюдаемые отличия спектров возбуждения экситонной ФЛ и STE. Сравнение результатов измерений с моделями STE в нанокристаллах кремния (3,4) позволяет, в частности, связать наблюдаемое уменьшение интенсивности люминесценции полосы STE при увеличении среднего размера нанокристаллов с ростом потенциального барьера между состоянием свободного экситона и STE-состоянием, минимизирующего захват экситона в STE- состояния.

- Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 15-02-05086)

## Литература

[1]	L. Pavesi, R. Turan, (eds) Silicon Nanocrystals; Fundamentals, Synthesis, and Applications (Wiley-VCH, 2010)

[2]	G. Allan, C. Delerue, M. Lannoo // Phys. Rev. Lett, V.76, 2961 (1996).

[3]	A. V. Gert , I. N. Yassievich // JETP Lett. V. 97, 87 (2013)

[4]	O. B. Gusev et al. // ЖЭТФ, Т.118(5), 728 (2014).