2 Поверхность, пленки, слои

# Фотоэмиссия из GaAs с неравновесными слоями цезия

А.Г. Журавлев1,2, А.С. Романов1,2, А.Г. Паулиш1,2, Г.Э. Шайблер1, В.Л. Альперович1,2

1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, пр. ак. Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия

2Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия

тел: (383)330-98-74, факс: (383)333-27-71, эл. почта: alper@isp.nsc.ru

Поверхности GaAs с адсорбированными слоями цезия широко используются как модельная система для исследования начальных стадий формирования границ раздела металл-полупроводник, а также как основа p-GaAs(Cs,O) фотоэмиттеров с отрицательным эффективным электронным сродством. В последнее время поверхности полупроводников с относительно небольшим положительным эффективным сродством * ~ 0.2-0.4 эВ также привлекают внимание в связи с возможностью повышения эффективности преобразования солнечной энергии за счет использования "фотонно-усиленной термоэмиссии" электронов, рожденных светом ниже уровня вакуума и термализованных вверх по энергии благодаря поглощению фононов (photon-enhanced thermionic emission, PETE) [1]. Для создания PETE-устройств, сочетающих преимущества "фотонных" и "тепловых" солнечных элементов, система Cs/GaAs представляет интерес благодаря подходящей для поглощения солнечного излучения ширине запрещенной зоны GaAs и возможности подобрать оптимальную величину сродства путем нанесения субмонослойного цезиевого покрытия. Проблема состоит в нестабильности этой системы при повышенных температурах, а также в отсутствии данных по вероятности выхода электронов в вакуум.

В данной работе методом спектроскопии квантового выхода фотоэмиссии, адаптированным для исследования систем с параметрами, меняющимися во времени [2], экспериментально изучена эволюция эффективного сродства * и вероятности выхода электронов в вакуум P при адсорбции цезия на поверхности сильнолегированного p-GaAs(001) с различным соотношением галлия и мышьяка в поверхностном слое. В дозовых зависимостях вероятностей выхода "горячих" электронов, рожденных светом выше уровня вакуума, а также термализованных электронов, эмитированных в вакуум благодаря PETE-процессу, обнаружены максимумы при Cs покрытиях около 0.4 монослоя. Установлено, что даже максимальные значения вероятностей выхода малы (<20%), что существенно ограничивает возможности создания эффективных PETE-преобразователей солнечной энергии [3]. Обсуждаются возможные причины малости и резонансного увеличения вероятностей выхода при определенных Cs покрытиях: надъямный резонанс при прохождении электронами области поверхностного изгиба зон и потенциала сил заряда-изображения, неупругое рассеяние электронов на границе раздела с вакуумом, а также особенности превращения электронов с блоховской волновой функцией в полупроводнике в свободные электроны в вакууме.

## Литература

[1] J.W. Schwede et al., Nat. Mater. 9, 762 (2010); Nat. Commun. 4, 1576 (2013).

[2] А.Г. Журавлев и др., Письма в ЖЭТФ 98, 513 (2013).

[3] A.G. Zhuravlev et al., Appl. Phys. Lett. 105, 251602 (2014).