4. Двумерные системы,

# Температурно-зависящий беспорядок и беспорядок, контролируемый магнитным полем: исследование  применительно к системе модуляционно легированных квантовых ям.
Агринская Н.В. , Козуб В.И., Березовец В.А.

ФТИ им. А.Ф.Иоффе, Политехническая 26, С.-Петербург, 194021 Россия.

тел: (812)2927358, факс: (812)292-10-17, эл. почта: nina.agrins@mail.ioffe.ru

Обычно при обсуждении проводимости статический беспорядок считается заданным и независящим от внешних факторов. Это в значительной мере справедливо для металлических систем. Однако для полупроводников статический беспорядок, как правило, связан с наличием заряженных дефектов,  числа заполнения которых зависят от температуры. В  связи с обсуждением проблемы перехода металл-изолятор в 2D  были предложены концепции беспорядка, зависящего как от температуры, так и от внешнего магнитного поля [1,2,3].   Однако системы, обсуждавшиеся в [1,2,3] (Si-MOSFET), не позволяли корректно квалифицировать характер беспорядка.

В данной заметке мы описываем проявление беспорядка, зависящего от температуры и от магнитного поля на примере хорошо известной системы квантовых ям GaAs-AlGaAs, в которой как ямы, так и барьеры легированы Be. Экспериментально нами надежно установлено, что в низкотемпературной области (< 10 K) приложение сильного магнитного поля приводит к заметному (до 50 % ) уменьшению сопротивления. С другой стороны, температурная зависимость сопротивления явно демонстрирует участок (в районе 50 -100 К) где сопротивление растет с ростом температуры. Заметим, что фононный вклад в сопротивление в указанной области температур исключается.

Мы связываем наблюдаемую температурную зависимость сопротивления (как и отрицательное магнетосопротивление) с влиянием температуры и магнитного поля на перераспределение зарядов между тремя типами центров. Речь идет о двукратно заполненных акцепторах в яме – (A+) центрaх  (образование которых возможно за счет акцепторов барьерах), (A-) центрах, связанных с опустошенными барьерными акцепторами, и (A0b) центрах, в которых дырка в яме локализуется в окрестности «своего» акцептора в барьере. Рост  температуры приводит к ионизации (A0b) центров в валентную зону и  к росту беспорядка, сопровождаемого ростом сопротивления.  В свою очередь, магнитное поле при низких температурах  приводит (за счет спиновых корреляций на A+ центрах)  к смещению равновесия между (A+) и (A0b) центрами в пользу последних. Это приводит к частичному подавлению беспорядка и, как следствие, к отрицательному магнетосопротивлению.

Литература

[1]  B.I.Altshuler and D.L.Maslov, Phys. Rev. Lett., v.82, 145 (1999)

[2]  V.M.Pudalov, G.Brunthaler, A.Prinz, G.Bauer, cond-mat/0103087 (unpublished)

[3]  V.I.Kozub, N.V.Agrinskaya Phys. Rev. B, v. 64, 245103 (2001)