2. Поверхность, пленки, слои

# Синхротронные исследования фотоэлектрохимического разложения воды на границе p-GaInP2 с водным раствором HCl

М. В. Лебедев1, B. Kaiser2, W. Jaegermann2

1Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия.

2Darmstadt University of Technology, Jovanka-Bontschits-Str. 2, Darmstadt, 64287, Germany

тел: (812)292-73-44, факс: (812)297-10-17, эл. почта: mleb@triat.ioffe.ru

Твердый раствор GaInP2 с шириной запретной зоны ~1.8 эВ является перспективным материалом для фотоэлектрохимического разложения воды на водород и кислород [1]. Для выяснения механизма фотоэлектрохимического разложения воды в данной работе методом высокоразрешающей синхротронной фотоэмиссионной спектроскопии исследуются фотоэлектрохимические процессы на границе p-GaInP2(100) с водным раствором соляной кислоты. Водный раствор HCl в существенной степени удаляет слой естественного окисла с поверхности полупроводника. При приложении катодного смещения к полупроводниковому электроду в отсутствии освещения происходит дальнейшее снижение содержания оксидов на поверхности полупроводника. При этом при большом катодном смещении (–2.0 В) наблюдается возрастание компоненты OH в спектре остовного уровня O 1s, что свидетельствует о расщеплении молекулы воды на водород и OH-группу. При приложении катодного смещения –0.9 В к полупроводниковому электроду в условиях освещения границы полупроводник/электролит видимым светом также наблюдается снижение содержания оксидов и возрастание OH-компоненты. Если же в условиях освещения напряжение катодного смещения будет увеличено до –2.0 В, то в O 1s спектре наблюдается более существенное возрастание ОН-компоненты, но при этом происходит также существенное увеличение оксидной компоненты спектра (Рис.1) и окисление атомов в приповерхностной области полупроводника.

Рис. 1. Разностные спектры между спектром остовного уровня O 1s, измеренные после выдержки поверхности p-GaInP2(100) в контакте с водным раствором HCl при указанном катодном смещении на свету и спектром, измеренным после выдержки при потенциале холостого хода.

Таким образом, при приложении катодного смещения к границе p-GaInP2(100)/HClaq происходит фотоэлектрохимическое разложение воды, эффективность которого повышается при увеличении катодного напряжения и освещенности границы полупроводник/электролит. Однако, при слишком большом напряжении и освещенности разложение воды сопровождается окислением и деградацией поверхности полупроводника.

## Литература

[1]	O. Khaselev, J. A. Turner, Science 280, 425 (1998).