5 Одномерные и нульмерные системы

# Разреженные массивы кольцевых молекул из квантовых точек

В. А. Зиновьев1, А. В. Двуреченский1, Ж. В. Смагина1, Р. А. Кучинская1,

С. А. Рудин1, А. В. Мудрый2

1Институт физики полупроводников им. Ржанова СО РАН, пр. Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия

2 ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению», ул. П. Бровки, 19, Минск, 220072, Белоруссия

тел: (383)333-26-24, факс: (383)333-24-66, эл. почта: zinoviev@isp.nsc.ru

Развит подход к формированию разреженного ( ~ 107 см-2) массива планарных молекул из квантовых точек (КТ) Ge поверх "затравочных" островков в виде SiGe нанодисков. Подобраны режимы эпитаксиального роста, приводящие к формированию кольцевых конфигураций из близкорасположенных КТ с плотностью молекул до 6 106 см-2. Проведён анализ фотолюминесцентных (ФЛ) свойств эпитаксиальных структур с малой плотностью молекул из КТ, сформированных в различных условиях роста. Обнаружено, что при мощности лазерного возбуждения 3 Вт/см2 и выше наблюдается появление узкой спектральной полосы с максимумом при 0.78 эВ (рис.1), которую мы связываем с излучательной рекомбинацией носителей заряда локализованных на молекулах из КТ. Методом эффективной массы и 6-зонным kp методом проведены теоретические расчёты энергетического спектра носителей заряда, локализованных на планарных молекулах из КТ, расположенных поверх "затравочных" островков с учётом структурных характеристик формируемых нанообъектов. Установлено, что расчётные энергии оптических переходов хорошо согласуются с данными ФЛ при содержании Ge в молекулах из КТ равным 55%. Для выяснения микроскопического механизма пространственного упорядочения квантовых точек при образовании планарных молекул проведено моделирование зарождения и роста наноостровков Ge на подложке Si(100) со встроенным "затравочным" островком Ge в форме усечённого конуса. Моделирование показало, что имеет место преимущественное зарождение трёхмерных наноостровков Ge в области четырёх локальных минимумов плотности упругой энергии, расположенных над затравкой в виде дискообразного островка Ge. Установлено, что количество наноостровков Ge в кольцевой группе сильно зависит от размеров затравочных областей. Так увеличение латерального размера "затравочного" островка в 1.5 раза приводило к увеличению числа наноостровков в группе с 4 до 8. Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ ( грант № 14-02-90036 ).

Рис. 1. Спектры ФЛ от гетероструктуры Ge/Si с планарными молекулами из КТ, полученными при осаждении 4.3 монослоёв Ge при температуре 6000С поверх "затравочных" SiGe нанодисков.