10. Углеродные наноматериалы

# Линейное магнетоспротивление в двухслойном графене

Г. Ю. Васильева1,2,3, Д. Смирнов2, Ю. Б. Васильев1,2, Ю. Л. Иванов1, Р. Хауг2

1Физико-Технический Институт им. А.Ф. Иоффе, ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия.

2Институт физики твердого тела, Ганновер, 30167, Германия.

3С-Петербургский Государственный Политехнический Университет, Политехническая, 29, Санкт-Петербург, 194021, Россия.

тел: (951)678-93-95, эл. почта: galja_vasileva@mail.ru

Линейное магнетосопротивление (ЛМС) наблюдается во многих системах, таких как полуметаллы, узкозонные полупроводники, топологические изоляторы [1-3]. До сих пор нет ясной физической картины,  объясняющей причины появления ЛМС и, как правило, это явление связывали с неоднородностью исследуемых образцов [4]. Недавно была разработана теория [5], предсказывающая, что ЛМС должно возникать в двухкомпонентных системах с равными концентрациями электронов и дырок. Проведенные нами исследования магнетосопротивления  в двухслойном графене показали хорошее согласование с этой теорией.

Экспериментально исследовался образец двухслойного графена, содержащий три мостика Холла различной ширины 0.5 мкм, 1мкм и 2.1мкм, полученный методом отшелушивания. В качестве подложки использовался Si c пленкой SiO2 толщиной 330нм. Через образец пропускался ток 100нА. Для исследования магнетосопротивления измерялись продольное и поперечное сопротивления мостиков Холла Rxx и Rxy четырехзондовым методом в перпендикулярном магнитном поле до 7Тл и при температурах от 1.5К до 150К.

В ТЭН для всех трех Холловских мостиков магнетосопротивление показало линейную зависимость от магнитного поля. При увеличении электрон-дырочного дисбаланса, который характеризуется коэффициентом ξ = (nh-ne)2/(nh+ne)2, где nh и ne концентрации дырок и электронов соответственно (ξ = 0 в ТЭН), кривые  МС отклоняются от линейной зависимости. По формуле, выведенной в теоретической работе [5] была произведена подгонка кривых магнетосопротивления, и полученные значения параметров показали хорошее согласие с экспериментально измеренными.

## Литература

[1] R. Xu et al., Nature 390, 57–60 (1997).

[2] W. R. Branford et al., Appl. Phys. Lett. 86, 202116 (2005).

[3] W. Zhang et al., Phys. Rev. Lett. 106, 156808 (2011).

[4] M. M. Parish, P. B. Littlewood, Phys. Rev. B 72, 094417 (2005).

[5] P. S. Alekseev et al., arXiv:1410.4982 (2014).