4.Двумерные системы

# Излучение при зинеровском туннелировании в квантовых ямах HgTe

Ю. Б. Васильев1, Н.Н. Михайлов2, Г.Ю. Васильева1,3, Ю.Л. Ивáнов1, А.О.Захарьин1, А.В. Андрианов1, А.В. Антонов4, А.В. Иконников4, В.И.Гавриленко4

1Физико-Технический Институт им. А.Ф. Иоффе, ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия.

2Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН,

пр. ак. Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630090, Россия.

3С-Петербургский Государственный Политехнический Университет, Политехническая, 29, Санкт-Петербург, 194021, Россия.

4Институт физики микроструктур РАН, ул. Академическая, 7, Нижний Новгород, 603950, Россия

тел: (905) 226-98-52, эл. почта: yu.vasilyev@mail.ioffe.ru

Экспериментально обнаружено и исследовано терагерцовое излучение из квантовых ям HgTe/Cd0.7Hg0.3Te различной ширины с инвертированной зонной структурой при приложении электрического поля вдоль плоскости ям. В узкозонных ямах шириной 6.5 нм - 7 нм излучение возникает при превышении критического напряжения и линейно зависит от тока. Спектральные измерения показали, что максимум излучения приходится на энергию вблизи 5-6 мэВ, что соответствует межзонным переходам. Возникновение излучения объясняется опустошением состояний в валентной зоне и заполнением зоны проводимости за счет зинеровского туннелирования, что подтверждается вольтамперными характеристиками, имеющими характерную степенную зависимость. В ямах с достаточно широкой запрещенной зоной (шириной 8 нм) терагерцовое излучение имеет тепловую природу. В сильных электрических полях, дополнительно к излучению на межзонных переходах наблюдается излучение, связанное с переходами между уровнями размерного квантования. Энергия межподзонных переходов для ям HgTe/Cd0.7Hg0.3Te различной ширины  определена из спектральных измерений излучения в инфракрасной области спектра.