2. Поверхность, пленки, слои

# МЛЭ твёрдых растворов InAsSb на GaAs (001): влияние молекулярной формы As на состав и кристаллическое совершенство эпитаксиальных слоев

Е.А. Емельянов, А.В. Васев, Б. Р. Семягин, А. П. Василенко, А.А. Команов, А.К. Гутаковский, М. А. Путято, В. В. Преображенский

ИФП СО РАН, пр. ак. Лаврентьева, 13, Новосибирск, 630099, Россия

тел: (383)333-19-67, факс: (383)333-75-02, эл. почта: e2a@isp.nsc.ru

Твёрдые растворы InAsхSb1-х привлекают внимание из-за возможности создания на их основе оптоэлектронных приборов ИК диапазона, чувствительных в плоть до длин волн порядка 12,4 мкм. Высокая подвижность электронов в данном материале, позволяет использовать его для создания HEMT структур. Однако существуют ряд трудностей связанных с получением высококачественных эпитаксиальных слоёв InAsхSb1-х. Одной из них является отсутствие подложечного материала для всего спектра составов InAsхSb1-х [1].

Другой проблемой является формирование слоёв с заданным составом в подрешетке V группы. Состав твердого раствора зависит как от величин потоков молекул сурьмы и мышьяка, так и от коэффициентов их встраивания SSb и SAs. Коэффициенты встраивания являются функциями температуры подложки (Ts), величины и соотношения молекулярных потоков элементов III и V групп, молекулярной формы элементов пятой группы в потоке [2].

Целью нашей работы было экспериментальное исследование влияния молекулярной формы мышьяка на состав и кристаллическое совершенство плёнок твёрдых растворов InAsхSb1-х, выращенных на подложках GaAs (001) методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ).

Была выращена серия образцов при разных значениях Ts. Каждый образец состоял из двух слоёв. Первый слой выращивался с использованием потока молекул As2. После чего рост останавливался и температура зоны крекинга источника мышьяка снижалась с 950 °С до 400 °С для генерации потока молекул As4. Затем, выращивался второй слой твёрдого раствора с использованием потока молекул As4, эквивалентным в атомарном выражении потоку As2.

Выращенные образцы были исследованы методами рентгеновской дифрактометрии и ПЭМ. Определены SAs4 и SAs2 при разных Ts. Найдено, что SAs4, в отличии от SAs2, имеет менее выраженную зависимость от температуры роста, что связанно с различием в механизмах взаимодействия молекул As4 и As2 с поверхностью роста при МЛЭ [3]. Обнаружено, что при низких Ts на границе раздела плёнок InAsхSb1-х со ступенчатым изменением состава, формируется переходной слой, способствующий снижению плотности прорастающих дислокаций.

Работа выполнена при поддержке РФФИ – 14-02-31054

## Литература

[1] H. Gao, W. Wang, Z. Jiang, L. Liu, J. Zhou, H. Chen., J. Cryst. Growth, 308, 406, (2007).

[2] А.Н. Семенов, В.С. Сорокин, В.А. Соловьев, Б.Я. Мельцер, С.В. Иванов ФТП, 2004, т. 38, вып.3, с. 278.

[2] Е.А. Емельянов, Д.Ф. Феклин, А.В. Васев, М.А. Путято, Б.Р. Семягин, А.П. Василенко, О.П. Пчеляков, В.В. Преображенский, Ж.«Автометрия» 47, 34, (2011).