9. Органические полупроводники, молекулярные системы

# Прыжковый транспорт носителей заряда в материалах с пространственно коррелированной экспоненциальной плотностью состояний

С. В. Новиков1,2

1Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Ленинский просп. 31, Москва, 119071, Россия.

2Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Мясницкая ул. 20, Москва, 101000, Россия.

тел: (495)952-24-28, факс: (495)952-53-08, эл. почта: cnovikov@gmail.com

Характерной особенностью аморфных органических материалов является дальнодействующие пространственные корреляции ландшафта случайной энергии [1]. Они возникают вследствие высокой концентрации молекул, обладающих постоянным дипольным или квадрупольным моментом, и именно эти корреляции определяют вид полевой зависимости подвижности (E) [2]. В типичной ситуации плотность состояний в органических материалах имеет гауссов вид. Тем не менее, известно, что существуют механизмы, порождающие в органических материалах почти экспоненциальную плотность состояний (U)  exp(U/U0), U < 0 [3]. Такой вид плотности состояний характерен и для халькогенидных стекол. На сегодняшний день транспорт для случая коррелированной экспоненциальной плотности состояний не исследован,  а  зависимость корреляционной функции случайной энергии от расстояния в реальных ситемах неизвестна.

Для случая недисперсионного режима  = kT/U0 > 1 можно получить точное решение задачи одномерного транспорта. Наиболее простые выражения получаются вблизи температуры перехода в дисперсионный режим    1. Так, для степенного закона убывания корреляционной функции энергии C(r)  1/rn подвижность также степенным образом зависит от E как   En. Подобный вид корреляционной функции характерен для аморфных органических материалов, однако там гауссова плотность состояний приводит к кардинально другой зависимости (E) [1]. Для короткодействующих корреляций с характерной длиной a   exp(eaE/kT).

Обсуждается приближенное рассмотрение дисперсионного транспорта с  < 1, которое в пределе малых E воспроизводит характерную зависимость подвижности от толщины L транспортного слоя вида   L1-1/, известную для модели многократного захвата на ловушки, однако ведет к существенно более сильной зависимости (E).

В свете полученных результатов особую актуальность приобретает вопрос о возможном характере пространственных корреляций в реальных материалах с экспоненциальной плотностью состояний.

## Литература

[1] S.V. Novikov, A.V. Vannikov, J. Phys. Chem. C 113, 2532 (2009).

[2] S.V. Novikov, D.H. Dunlap, V.M. Kenkre, P.E. Parris, A.V. Vannikov, Phys. Rev. Lett. 81, 4472 (1998).

[3] F. May, B. Baumeier, C. Lennartz, D. Andrienko, Phys. Rev. Lett. 109, 136401 (2012).