12. Полупроводниковые приборы и устройства

# Гетероструктуры III-N для приборов полупроводниковой фотоэлектроники

А. А. Мармалюк1,2, А. В. Мазалов1, В. А. Курешов1, Д. Р. Сабитов1, А. А. Падалица1, Р. Х. Акчурин3

1ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», ул. Введенского, 3 корп. 1, Москва, 117342, Россия.

тел: (495)333-05-45, факс: (495)333-05-35, эл. почта: almarm@mail.ru

2Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Каширское шоссе, 31, Москва, 115409, Россия.

3Московский государственный университет тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова, пр. Вернадского, 86, Москва, 119571, Россия.

Одним из привлекательных направлений развития современной полупроводниковой фотоэлектроники является создание фотоприемных устройств УФ-диапазона, в особенности чувствительных в солнечно-слепом спектральном диапазоне. Последний интересен тем, что фоновое излучение в этой спектральной области практически полностью отсутствует из-за поглощения излучения Солнца озоновым слоем Земли. Среди возможных материалов, обеспечивающих чувствительность в рассматриваемом диапазоне, в последнее время все активнее исследуются широкозонные полупроводники III-N и твердые растворы на их основе.

В данной работе затронуты вопросы формирования фотоприемных гетероструктур на основе III-N и связь их параметров с приборными характеристиками. В качестве метода получения нитридных эпитаксиальных гетероструктур фотоэлектронного назначения использовалась МОС-гидридная эпитаксия. Большая гибкость в выборе исходных материалов, широкий диапазон варьирования параметров роста, возможность проведения in situ контроля процесса роста в реальном времени, хорошая масштабируемость процесса роста для увеличения количества одновременно обрабатываемых пластин, снижение себестоимости единицы продукции делают этот метод привлекательным для создания гетероструктур с перспективой промышленного освоения.

Рассмотрены особенности процесса получения AlN и AlGaN на подложках сапфира в условиях МОС-гидридной эпитаксии. Представлены результаты оптимизации процесса роста гетероструктур GaN/AlN для УФ-фотоприемников. Показано влияние параметров гетероструктур на выходные приборные характеристики.

Изучены вопросы получения гетероструктур GaN/AlGaN для p-i-n фотодиодов и диодов с барьером Шоттки УФ спектрального диапазона. Представлены результаты создания гетероструктур для матричных фотоприемников рассматриваемого спектрального диапазона. Предложены подходы по повышению качества гетероструктур с учетом специфики приборного применения. Обсуждены характеристики указанных приборов.