1. Объемные полупроводники

# Тонкая структура F-экситонов в закиси меди

М. А. Семина1, М.М. Глазов1, J. Thewes,2 J. Heckotter,2 T. Kazimierczuk,2 
M. Aßmann,2 D. Frohlich,2 M. Bayer1,2

1ФТИ им. А.Ф. Иоффе, 194021, Политехническая 26, Санкт-Петербург, Россия

2Technische Universitat Dortmund, D-44221 Dortmund, Germany

тел: (812) 292-7367, факс: (812) 297-1017, эл. почта: msemina@gmail.com

Исключительное качество природных кристаллов закиси меди и развитие спектроскопических методик позволило в недавних экспериментах наблюдать P-состояния «желтой» экситонной серии с главными квантовыми числами n вплоть до n=25 [1]. Энергии связи этих состояний с хорошей точностью описываются водородоподобной моделью, Eb=Ry/(n+1)2 с эффективным Ридбергом Ry≈87 meV. Однако, на высокоэнергетическом крыле P-состояний с n ≥ 4, наблюдаются триплеты, ширина которых составляет порядка 1 eV, а их расщепление и расстояние между триплетом и соответствующей линией P-экситона систематически убывает с увеличением n. Интенсивность триплетов в спектрах пропускания составляет несколько процентов от интенсивности линий P-экситонов. Триплеты наблюдаются в спектре вплоть до n=12.

Мы интерпретируем наличие триплетов в спектрах поглощения проявлением F-экситонных состояний (угловой момент l=3). Точечная группа симметрии Oh кристаллов закиси меди допускает смешивание F- и P-экситонных состояний, поэтому F-экситоны приобретают силу осциллятора и могут проявляться в спектрах пропускания. Симметрийный анализ показывает, что F-состояния «желтой» серии могут проявиться в виде четырех линий в спектре, однако одна  из них содержит существенный вклад от спин-запрещенного параэкситонного состояния и может быть значительно слабее остальных трех.

В Cu2O спин-орбитальное расщепление валентной зоны, =130 meV, сопоставимо с энергией связи экситона, поэтому для количественного описания экспериментов необходим учет сложной структуры валентной зоны [2]. В рамках модели, учитывающей как двукратно вырожденную валентную зону Г7+ (верхняя валентная зона), так и четырехкратно вырожденную зону Г8+, были рассчитаны энергии P- и F-экситонов, а также выполнены оценки сил осцилляторов F-экситонных состояний [3]. Показано, что из четырех оптически активных состояний F-экситона три обладают значительной силой осциллятора, а их спектральные положения соответствуют экспериментально наблюдаемым. Детальное сопоставление теории и эксперимента позволило определить значения всех параметров Латтинжера для закиси меди: γ1 = 1.79, γ2 = 0.82, и γ3 = 0.54.

В заключение отметим, что наблюдение F-экситонных состояний и их тонкой структуры в кристаллах закиси меди связано с кубической симметрией системы и открывает возможности для дальнейших исследований эффектов кубической анизотропии в оптических свойствах этого материала.

## Литература

- [1]	T. Kazimierczuk, D. Frohlich, S. Scheel, H. Stolz, M. Bayer, Nature 514, 343 (2014).

- [2]	C. Uihlein, D. Frohlich, R. Kenklies, Phys. Rev. B 23, 2731 (1981).

- [3]	J. Thewes, J. Heckötter, T. Kazimierczuk, M. Aßmann, D. Fröhlich, M. Bayer, M.A. Semina, M.M. Glazov, препринт arXiv:1503.05517 (2015).